Table 2. TGA data of materials power and films, based on Figure 4c and d.

| Sample | Peak 1 (℃) | Weight loss (%) | Peak 2 (℃) | Weight loss (%) | Peak 3 (℃) | Weight loss (%) | Residue at 600 ℃ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 61.63 | 0.92 | 218.19 | 4.49 | 356.36 | 43.18 | 27.11 |
| FG | 57.38 | 3.54 | 182.07 | 10.02 | 315.31 | 38.39 | 27.75 |
| WG | 54.40 | 1.84 | 177.58 | 6.09 | 320.87 | 41.11 | 19.95 |
| CA0 | 47.00 | 3.86 | 198.19 | 8.85 | 312.66 | 36.92 | 21.31 |
| CA25 | 47.65 | 4.74 | 193.10 | 10.42 | 314.27 | 39.96 | 25.35 |
| CA50 | 49.87 | 5.03 | 185.40 | 11.48 | 315.68 | 43.42 | 19.00 |
| CA75 | 49.93 | 4.83 | 198.60 | 11.03 | 314.35 | 40.15 | 22.83 |
| CA100 | 46.76 | 3.26 | 192.25 | 9.97 | 304.72 | 35.12 | 26.34 |
| CA125 | 49.94 | 3.85 | 194.16 | 8.81 | 311.56 | 38.74 | 24.15 |
| CA150 | 45.52 | 2.80 | 191.03 | 8.02 | 311.73 | 39.18 | 25.32 |