Table 1. Secondary structure proportions of raw material powers and films, according to Figure 3c and d.

| Sample | α-helix (%) | β-sheet (%) | β-turn (%) | Random coil (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 16.8 | 41.6 | 20.6 | 27.7 |
| FG | 12.2 | 42.5 | 20.8 | 29.3 |
| WG | 13.5 | 48.1 | 20.3 | 26.4 |
| CA0 | 13.4 | 47.8 | 19.8 | 26.8 |
| CA25 | 13.9 | 48.7 | 19.6 | 26.6 |
| CA50 | 13.1 | 49.9 | 19.6 | 26.2 |
| CA75 | 13.1 | 49.1 | 20.1 | 26.2 |
| CA100 | 14.4 | 48.8 | 19.6 | 26.3 |
| CA125 | 14.8 | 46.0 | 20.3 | 26.7 |
| CA150 | 9.5 | 47.0 | 20.6 | 27.7 |