Table S-2 Experimental results and data analysis results of permeability coefficient
	Experimental time
(day)
	Permeability coefficient 
（cm/s）
	Fitted value 
（cm/s）
	Ordinary residual
（cm/s）

	0
	5.23E-7
	5.3621E-7
	-1.32101E-8

	30
	6.183E-7
	6.33353E-7
	-1.53532E-8

	60
	7.352E-7
	7.34219E-7
	7.80706E-10

	90
	8.285E-7
	8.38951E-7
	-1.09511E-8

	120
	9.447E-7
	9.47697E-7
	-3.69681E-9

	150
	1.042E-6
	1.06061E-6
	-2.06102E-8

	180
	1.199E-6
	1.17785E-6
	1.2149E-8

	210
	1.296E-6
	1.29959E-6
	-9.58515E-9

	240
	1.454E-6
	1.42598E-6
	2.40153E-8

	270
	1.615E-6
	1.55723E-6
	5.27714E-8

	300
	1.745E-6
	1.6935E-6
	4.64975E-8

	330
	1.878E-6
	1.835E-6
	3.5001E-8

	360
	1.983E-6
	1.98192E-6
	-1.91851E-9



