Table S-2 Experimental results and data analysis results of permeability coefficient

| Experimental time (day) | Permeability coefficient （cm/s） | Fitted value （cm/s） | Ordinary residual （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5.23E-7 | 5.3621E-7 | -1.32101E-8 |
| 30 | 6.183E-7 | 6.33353E-7 | -1.53532E-8 |
| 60 | 7.352E-7 | 7.34219E-7 | 7.80706E-10 |
| 90 | 8.285E-7 | 8.38951E-7 | -1.09511E-8 |
| 120 | 9.447E-7 | 9.47697E-7 | -3.69681E-9 |
| 150 | 1.042E-6 | 1.06061E-6 | -2.06102E-8 |
| 180 | 1.199E-6 | 1.17785E-6 | 1.2149E-8 |
| 210 | 1.296E-6 | 1.29959E-6 | -9.58515E-9 |
| 240 | 1.454E-6 | 1.42598E-6 | 2.40153E-8 |
| 270 | 1.615E-6 | 1.55723E-6 | 5.27714E-8 |
| 300 | 1.745E-6 | 1.6935E-6 | 4.64975E-8 |
| 330 | 1.878E-6 | 1.835E-6 | 3.5001E-8 |
| 360 | 1.983E-6 | 1.98192E-6 | -1.91851E-9 |