Table 2 Experimental results and data analysis results of quality loss

| Experimental time (day) | Quality loss （g） | Fitted value （g） | Ordinary residual（g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ~0 | ~0 |
| 30 | 3.945 | 3.16681 | 0.77879 |
| 60 | 7.737 | 6.33361 | 1.40379 |
| 90 | 11.526 | 9.50042 | 2.02578 |
| 120 | 13.204 | 12.66722 | 0.53738 |
| 150 | 16.083 | 15.83403 | 0.24957 |
| 180 | 19.834 | 19.00083 | 0.83387 |
| 210 | 22.303 | 22.16764 | 0.13576 |
| 240 | 25.023 | 25.33444 | -0.31084 |
| 270 | 28.245 | 28.50125 | -0.25615 |
| 300 | 31.657 | 31.66806 | -0.01076 |
| 330 | 34.159 | 34.83486 | -0.67536 |
| 360 | 37.444 | 38.00167 | -0.55717 |