Table S1 Experimental data of CH4 adsorption and desorption isotherm on AC

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 815 | 0.00826 | 189541 | 1.04154 |
|  | 3523 | 0.03634 | 174438 | 0.98394 |
|  | 6537 | 0.06593 | 154450 | 0.90383 |
|  | 11373 | 0.10951 | 137538 | 0.83325 |
|  | 18370 | 0.16784 | 119494 | 0.75270 |
|  | 28680 | 0.24577 | 96000 | 0.64065 |
|  | 39708 | 0.32171 | 78350 | 0.54873 |
|  | 56612 | 0.42762 | 61800 | 0.45661 |
|  | 67045 | 0.48805 | 47561 | 0.36994 |
|  | 82276 | 0.57136 | 35895 | 0.29298 |
|  | 123680 | 0.77146 | 24829 | 0.21335 |
|  | 153080 | 0.89786 |  |  |
|  | 199833 | 1.08031 |  |  |
| 318.15 | 2085 | 0.01497 | 183920 | 0.77258 |
|  | 5465 | 0.03769 | 169470 | 0.72433 |
|  | 6684 | 0.04560 | 158760 | 0.68809 |
|  | 10773 | 0.04948 | 133200 | 0.60010 |
|  | 13869 | 0.06867 | 124652 | 0.56856 |
|  | 20945 | 0.11073 | 105550 | 0.49598 |
|  | 27741 | 0.14930 | 84410 | 0.39809 |
|  | 37083 | 0.19885 | 65562 | 0.31595 |
|  | 54885 | 0.28689 | 46285 | 0.22358 |
|  | 74165 | 0.37424 |  |  |
|  | 113350 | 0.53354 |  |  |
|  | 149465 | 0.66424 |  |  |
|  | 202233 | 0.83439 |  |  |
| 333.15 | 998 | 0.00355 | 187400 | 0.63441 |
|  | 2015 | 0.00798 | 173900 | 0.59994 |
|  | 4993 | 0.02208 | 154100 | 0.5455 |
|  | 9500 | 0.04320 | 141311 | 0.50866 |
|  | 17865 | 0.08140 | 109350 | 0.41252 |
|  | 25218 | 0.11301 | 96310 | 0.37100 |
|  | 34165 | 0.15001 | 83130 | 0.32752 |
|  | 43550 | 0.18714 | 64790 | 0.26430 |
|  | 56425 | 0.23689 | 59536 | 0.24443 |
|  | 76150 | 0.30801 | 42740 | 0.18158 |
|  | 111800 | 0.42414 | 29070 | 0.12661 |
|  | 152700 | 0.54580 | 17045 | 0.07482 |
|  | 202233 | 0.83439 |  |  |

Table S2 Experimental data of N2 adsorption and desorption isotherm on AC

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 630 | 0.00529 | 206390 | 0.41313 |
|  | 2880 | 0.01113 | 175392 | 0.36112 |
|  | 7071 | 0.02153 | 131343 | 0.28314 |
|  | 12688 | 0.03535 | 100266 | 0.22511 |
|  | 18571 | 0.04948 | 76643 | 0.17814 |
|  | 26073 | 0.06710 | 54205 | 0.13201 |
|  | 36020 | 0.08996 | 39408 | 0.10019 |
|  | 54177 | 0.13001 | 26647 | 0.07153 |
|  | 71250 | 0.16610 | 15238 | 0.04488 |
|  | 89620 | 0.20343 |  |  |
|  | 128900 | 0.27837 |  |  |
|  | 173460 | 0.35731 |  |  |
|  | 231226 | 0.45249 |  |  |
| 318.15 | 1510 | 0.00331 | 180963 | 0.27745 |
|  | 4357 | 0.00879 | 154135 | 0.23979 |
|  | 6890 | 0.01332 | 118475 | 0.18807 |
|  | 10655 | 0.02004 | 99940 | 0.16038 |
|  | 15101 | 0.02841 | 76760 | 0.12448 |
|  | 20970 | 0.03912 | 60329 | 0.09798 |
|  | 31457 | 0.05721 | 43302 | 0.07004 |
|  | 44480 | 0.07923 | 32810 | 0.05236 |
|  | 61650 | 0.10697 | 20751 | 0.03166 |
|  | 90380 | 0.15207 | 11944 | 0.01661 |
|  | 130870 | 0.21302 |  |  |
|  | 183238 | 0.28711 |  |  |
|  | 231380 | 0.35207 |  |  |
| 333.15 | 3574 | 0.00510 | 196949 | 0.23969 |
|  | 10848 | 0.01497 | 175265 | 0.21594 |
|  | 18085 | 0.02467 | 157466 | 0.19500 |
|  | 22303 | 0.03028 | 131415 | 0.16504 |
|  | 31452 | 0.04238 | 103720 | 0.13214 |
|  | 43185 | 0.0578 | 86655 | 0.11090 |
|  | 54233 | 0.07194 | 67920 | 0.08771 |
|  | 64233 | 0.08469 | 49583 | 0.06455 |
|  | 79334 | 0.10438 | 33760 | 0.04396 |
|  | 98782 | 0.12759 | 18620 | 0.02378 |
|  | 131903 | 0.16722 |  |  |
|  | 172804 | 0.21428 |  |  |
|  | 221404 | 0.26851 |  |  |

Table S3 Experimental data of CO2 adsorption and desorption isotherm on AC

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 920 | 0.02596 | 149281 | 1.82313 |
|  | 2408 | 0.07222 | 137880 | 1.73449 |
|  | 4506 | 0.13102 | 131525 | 1.68510 |
|  | 7979 | 0.21872 | 122765 | 1.60962 |
|  | 12785 | 0.32744 | 112168 | 1.51738 |
|  | 18500 | 0.44195 | 99079 | 1.39745 |
|  | 25480 | 0.56763 | 86930 | 1.27720 |
|  | 36365 | 0.74216 | 77250 | 1.17397 |
|  | 48480 | 0.91591 | 67910 | 1.06592 |
|  | 63955 | 1.11336 | 58116 | 0.95044 |
|  | 92731 | 1.44390 | 48620 | 0.82470 |
|  | 127237 | 1.78588 | 39780 | 0.69948 |
|  | 170350 | 2.16124 | 30717 | 0.57204 |
|  |  |  | 23718 | 0.46098 |
|  |  |  | 18075 | 0.37108 |
| 318.15 | 1490 | 0.03228 | 123615 | 1.19843 |
|  | 1820 | 0.03718 | 89725 | 0.95291 |
|  | 3773 | 0.07511 | 66355 | 0.76118 |
|  | 6135 | 0.11844 | 50924 | 0.61891 |
|  | 9456 | 0.17494 | 40322 | 0.51298 |
|  | 14300 | 0.24987 | 32730 | 0.42628 |
|  | 21725 | 0.35495 | 26665 | 0.35762 |
|  | 31845 | 0.48482 | 21935 | 0.29846 |
|  | 47290 | 0.65734 | 18270 | 0.24929 |
|  | 62890 | 0.81445 | 15210 | 0.20624 |
|  | 93800 | 1.09330 | 12690 | 0.16563 |
|  | 131034 | 1.38453 | 10188 | 0.12324 |
|  | 179115 | 1.71002 | 7739 | 0.08922 |
| 333.15 | 1465 | 0.01716 | 183780 | 1.22425 |
|  | 2755 | 0.02933 | 155542 | 1.08886 |
|  | 3640 | 0.04084 | 125380 | 0.93006 |
|  | 4130 | 0.04665 | 102050 | 0.79753 |
|  | 5280 | 0.06112 | 83856 | 0.68860 |
|  | 7618 | 0.08980 | 63570 | 0.55257 |
|  | 10550 | 0.12412 | 56400 | 0.50227 |
|  | 15843 | 0.18377 | 43710 | 0.42288 |
|  | 29680 | 0.32185 | 33170 | 0.33760 |
|  | 48065 | 0.48273 | 24265 | 0.25956 |
|  | 68000 | 0.63595 | 17530 | 0.19489 |
|  | 99670 | 0.85093 | 12525 | 0.14218 |
|  | 142100 | 1.10909 |  |  |

Table S4 Experimental data of CO2 adsorption and desorption isotherm on CMS

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 1042 | 0.04636 | 191004 | 1.96112 |
|  | 4128 | 0.15920 | 166355 | 1.88208 |
|  | 6200 | 0.25661 | 147250 | 1.80654 |
|  | 9730 | 0.37965 | 129280 | 1.72574 |
|  | 13833 | 0.52808 | 105587 | 1.60267 |
|  | 18294 | 0.63657 | 90320 | 1.50696 |
|  | 27452 | 0.84104 | 85054 | 1.46930 |
|  | 38628 | 1.03674 | 75210 | 1.39609 |
|  | 54124 | 1.24953 | 62700 | 1.29029 |
|  | 86852 | 1.56605 | 49200 | 1.15256 |
|  | 141840 | 1.91003 | 36806 | 0.99943 |
|  | 202326 | 2.16329 | 29755 | 0.89474 |
|  |  |  | 23794 | 0.79166 |
| 318.15 | 160 | 0.01834 | 194340 | 1.65485 |
|  | 5406 | 0.21774 | 178365 | 1.60364 |
|  | 8566 | 0.31134 | 147297 | 1.48529 |
|  | 14364 | 0.44825 | 126810 | 1.39368 |
|  | 22291 | 0.59920 | 110730 | 1.31284 |
|  | 31668 | 0.74552 | 98418 | 1.24519 |
|  | 41575 | 0.87215 | 87003 | 1.17533 |
|  | 55786 | 1.02154 | 72983 | 1.07800 |
|  | 79186 | 1.21900 | 59207 | 0.96924 |
|  | 112227 | 1.43562 | 43980 | 0.82351 |
|  | 161064 | 1.66950 | 32979 | 0.69582 |
|  | 236928 | 1.93075 | 27223 | 0.61784 |
|  |  |  | 22201 | 0.54060 |
| 333.15 | 804 | 0.02451 | 212230 | 1.42122 |
|  | 2609 | 0.07470 | 187151 | 1.34764 |
|  | 5168 | 0.13681 | 170893 | 1.29514 |
|  | 15322 | 0.32940 | 149380 | 1.21565 |
|  | 36338 | 0.60123 | 130380 | 1.13976 |
|  | 56813 | 0.79326 | 111694 | 1.05793 |
|  | 73607 | 0.91965 | 94339 | 0.96846 |
|  | 82798 | 0.98235 | 76017 | 0.86195 |
|  | 91737 | 1.03887 | 55334 | 0.71807 |
|  | 109744 | 1.13759 | 40845 | 0.59452 |
|  | 162830 | 1.37238 | 29979 | 0.48694 |
|  | 236973 | 1.61495 | 22606 | 0.39804 |

Table S5 Experimental data of N2 adsorption and desorption isotherm on CMS.

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 6412 | 0.06400 | 202723 | 0.47525 |
|  | 12790 | 0.08943 | 165615 | 0.41996 |
|  | 20292 | 0.11655 | 143028 | 0.38342 |
|  | 29670 | 0.14724 | 121856 | 0.34544 |
|  | 36811 | 0.16888 | 97937 | 0.30135 |
|  | 45420 | 0.19364 | 84525 | 0.27427 |
|  | 54695 | 0.21845 | 74871 | 0.25427 |
|  | 65228 | 0.24566 | 52003 | 0.20302 |
|  | 92404 | 0.30937 | 40895 | 0.17583 |
|  | 128774 | 0.38392 | 23260 | 0.13038 |
|  | 166830 | 0.45371 | 12799 | 0.09942 |
|  | 241846 | 0.57252 |  |  |
| 318.15 | 3005 | 0.00713 | 200077 | 0.32876 |
|  | 8975 | 0.02115 | 172793 | 0.29411 |
|  | 15770 | 0.03691 | 158038 | 0.27396 |
|  | 25245 | 0.05840 | 136470 | 0.24426 |
|  | 43357 | 0.09712 | 109081 | 0.20350 |
|  | 56176 | 0.12288 | 94037 | 0.17976 |
|  | 67369 | 0.14456 | 82465 | 0.16073 |
|  | 78602 | 0.16543 | 72771 | 0.14434 |
|  | 95581 | 0.19606 | 58134 | 0.11868 |
|  | 114329 | 0.22807 | 42220 | 0.08904 |
|  | 169018 | 0.31234 | 27866 | 0.06096 |
|  | 227762 | 0.39236 | 15413 | 0.03531 |
| 333.15 | 1613 | 0.00282 | 214409 | 0.27064 |
|  | 8683 | 0.01505 | 191966 | 0.24808 |
|  | 21824 | 0.03713 | 173244 | 0.22809 |
|  | 30610 | 0.05143 | 164134 | 0.21821 |
|  | 42980 | 0.07100 | 148984 | 0.20133 |
|  | 54680 | 0.08874 | 130761 | 0.18044 |
|  | 66190 | 0.10622 | 104845 | 0.14930 |
|  | 78902 | 0.12467 | 80295 | 0.11826 |
|  | 89924 | 0.14018 | 52128 | 0.08006 |
|  | 104468 | 0.16007 | 29935 | 0.04795 |
|  | 155689 | 0.22595 | 15821 | 0.02648 |
|  | 237234 | 0.31702 |  |  |

Table S6 Experimental data of CH4 adsorption and desorption isotherm on CMS

| Temperature (K) | Pressure (Pa) | Adsorbed amount (mmol/g) | Pressure (Pa) | Desorbed amount (mmol/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 303.15 | 2099 | 0.03037 | 208450 | 1.04952 |
|  | 7527 | 0.10395 | 158373 | 0.92068 |
|  | 34166 | 0.36298 | 113805 | 0.76886 |
|  | 88655 | 0.69798 | 76401 | 0.61009 |
|  | 167353 | 1.00216 | 44762 | 0.45488 |
|  | 251707 | 1.22689 |  |  |
| 318.15 | 3527 | 0.02750 | 207418 | 0.85230 |
|  | 10704 | 0.09060 | 154667 | 0.73047 |
|  | 39135 | 0.29587 | 110990 | 0.59346 |
|  | 92620 | 0.56056 | 75899 | 0.46021 |
|  | 171377 | 0.82268 | 44046 | 0.31215 |
|  | 259202 | 1.02404 |  |  |
| 333.15 | 5354 | 0.02321 | 219503 | 0.70626 |
|  | 17150 | 0.08581 | 167071 | 0.59888 |
|  | 58586 | 0.29087 | 115454 | 0.47217 |
|  | 120632 | 0.50902 | 75996 | 0.35164 |
|  | 200502 | 0.71332 | 42659 | 0.22023 |
|  | 276750 | 0.86630 |  |  |