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Table S1 - Chemical resistance of certain polymeric materials. Adopted from Wolff et al. (2019) and Bürkle GmbH, D-79415 Bad Bellingen (2022). Two symbols: left = value at +20 °C; right = value at +50 °C. VV resistant, V practically resistant, X partially resistant, XX not resistant. One value = estimation; / = no data available; // = no general information available


	Chemicals
	Concentration
	Plastic polymer

	
	
	HDPE
	LDPE
	PA
	PC
	PETG
	PP
	PS
	PVC
	PTFE

	Acid acetic (C2H4O2)
	100%
	/-/
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV/X
	/-/
	/-/
	VV-VV

	
	10%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-V
	V-V
	VV-VV
	VV-VV
	V-X
	VV-VV

	Acetone (C3H6O)
	
	VV-VV
	X-X
	VV-/
	XX-XX
	XX-XX
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV

	Ammonium hydroxide (NH3 + H2O)
	30%
	VV-VV
	VV-V
	X
	XX-XX
	V-XX
	VV-V
	V-X
	VV-V
	VV-VV

	
	5%
	VV-VV
	VV-VV
	V
	X-XX
	V
	VV-VV
	VV-X
	VV-VV
	VV-VV

	Aniline (C6H7N)
	
	VV-V
	VV-X
	X-XX
	XX-XX
	/-/
	V-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Ascorbic acid (C6H8O6)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	V
	V
	VV
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Battery acid (38% H2SO4 in water)
	38%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-VV
	XX
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	VV-VV

	Benzaldehyde (C7H6O)
	
	VV-X
	X-X
	X-/
	XX-XX
	XX-XX
	VV-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Benzene (C6H6)
	
	X-XX
	X-XX
	V-/
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Benzoic acid (C7H6O2)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	X-XX
	XX-XX
	VV-/
	VV-X
	V-V
	VV-V
	VV-VV

	Benzyl alcohol (C7H8O)
	
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	V-X
	VV-VV

	Bromine (Br2)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	V-XX
	VV-X

	Butyl acetate (C6H12O2)
	100%
	V-V
	V-X
	VV-/
	XX-XX
	X-/
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Butyric acid (C4H8O2)
	
	X-XX
	XX-XX
	X-X
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	V-XX
	VV-VV

	Calcium bicarbonate (Ca(HCO3)2)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV
	VV
	VV-VV
	/-/
	VV-/
	VV-VV

	Calcium carbonate (CaCO3)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Calcium phosphate (Ca3(PO4)2)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Calcium sulphate (CaSO4)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	VV-VV

	Camphor oil
	
	XX-XX
	XX-XX
	V
	X
	/-/
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	V

	Carbon dioxide (CO2)
	Saturated
	VV-X
	VV-VV
	VV-/
	VV-/
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-X
	VV-VV

	Carbon disulphide (CS2)
	
	XX-XX
	XX-XX
	X-/
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Carbon tetrachloride (CCl4)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	V-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Cedar wood oil
	
	X-XX
	XX-XX
	V
	V-X
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	VV

	Chlorine (Cl2)
	Steam
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Chloroform (CHCl3)
	100%
	X-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Cinnamon oil
	
	X-XX
	XX-XX
	V
	V-X
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV

	Citric acid (C6H8O7)
	10%
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-V
	VV-X
	VV-VV
	VV-V
	VV-X
	VV-VV

	
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	X-/
	V-/
	/-/
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Cresol (-mixtures, C7H8O)
	
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	V-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Dextrin ((C6H10O5)n * H2O)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Dichloroethane (C2H4Cl2)
	
	X-X
	V-XX
	X-/
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Diesel fuel for heating
	
	X-X
	X-XX
	VV-/
	X-X
	VV-/
	VV-X
	X-XX
	VV-VV
	VV-VV

	Diethyl ether (C2H5)2O
	Techn. pure
	X-XX
	XX-XX
	VV-VV
	XX-XX
	VV-/
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Ethyl alcohol (C2H6O)
	96%
	VV-/
	VV-X
	VV-/
	VV-X
	VV-VV
	VV-VV
	X-XX
	VV-X
	VV-VV

	Ethyl acetate (C4H8O2)
	100%
	VV-X
	X-XX
	VV-/
	XX-XX
	XX-XX
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	EDTA (C10H16N2O8)
	
	VV-VV
	VV-VV
	V
	V
	V
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Ferrous sulphate (FeSO4)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	V
	VV-/
	/-/
	VV-VV
	VV-/
	VV-VV
	VV-VV

	Fluorine (F2)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-V
	VV-VV

	Formic acid (CH2O2)
	98-100%
	VV-VV
	VV-VV
	X-XX
	X-XX
	/-/
	VV-X
	X-XX
	X-XX
	VV-VV

	Gasoline (C5H12 – C12H26)
	
	V-X
	X-XX
	VV-/
	X-X
	V
	X-XX
	XX-XX
	V-XX
	VV-VV

	Glycerol (C3H8O3)
	
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	X-X
	VV-/
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Hexane (C6H14)
	
	V-X
	XX-XX
	VV-/
	V
	VV-/
	V-X
	XX-XX
	V-XX
	VV-VV

	Hydrogen chloride (HCl)
	35%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	XX-XX
	XX
	VV-V
	X-X
	V-X
	VV-VV

	Hydrogen peroxide (H2O2)
	30%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-VV
	VV-/
	VV-X
	VV-V
	VV-VV
	VV-VV

	Lactic acid (C3H6O3)
	3%
	VV-VV
	VV-V
	X
	VV-V
	VV-/
	VV-V
	V-V
	V-X
	VV-VV

	Maleic acid (C4H4O4)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	X
	/-/
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Menthol (C10H20O)
	Solid
	VV-X
	X-XX
	X-/
	X-XX
	/-/
	VV-X
	XX-XX
	/-/
	VV-VV

	Methylene chloride (DCM) (CH2Cl2)
	
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Nitric acid (HNO3)
	1-10%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-V
	V
	VV-VV
	V-XX
	VV-V
	VV-VV

	
	70%
	V-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	VV-VV

	Nitrobenzene (C6H5NO2)
	
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/
	V-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Nitrotoluene (C7H7NO2)
	Techn. pure
	VV-X
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Octane (C8H18)
	
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	V-X
	VV
	VV-VV
	XX-XX
	X-XX
	VV

	Oleum (H2SO4 * SO3)
	10% SO3
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Oxalic acid (C2H2O4 * 2H2O)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	V
	V
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Ozone (O3)
	
	X-XX
	X-XX
	XX-XX
	VV-V
	/-/
	X-XX
	V-V
	VV-V
	VV

	Pectin
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Phenol (C6H6O)
	10%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV
	XX-XX
	VV-X
	VV-VV

	Phosphoric acid (H3PO4)
	85%
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-V
	/-/
	VV-V
	VV-V
	VV-V
	VV-VV

	Potassium hydroxide (KOH)
	10%
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	XX-XX
	XX-XX
	/-/
	/-/
	/-/
	VV-VV

	
	30%
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV
	VV-/
	VV-X
	VV-VV

	Potassium nitrate (KNO3)
	50%
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-/
	VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Potassium permanganate (KMnO4)
	Aqueous
	/-/
	/-/
	XX-XX
	VV-/
	V
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Propane (C3H8)
	Gaseous
	X-XX
	XX-XX
	VV-/
	X-XX
	VV-/
	V-XX
	XX-XX
	VV-V
	VV-VV

	Pyridine (C5H5N)
	
	VV-X
	/-V
	VV-/
	XX-XX
	/-/
	X-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Sea water
	
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	VV-VV

	Soap, liquid
	
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	V
	V
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Sodium bicarbonate (NaHCO3)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-/
	VV-/
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Sodium chloride (NaCl)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV

	Sodium hydroxide (NaOH)
	Concentrated
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	
	50%
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV
	V-V
	VV-V
	VV-VV

	Sodium hypochlorite (NaClO)
	Diluted
	V-X
	V-X
	XX-XX
	X
	X-/
	V-X
	VV-X
	VV-X
	VV-VV

	
	15%
	V-X
	V-X
	XX-XX
	V-X
	X
	V-X
	VV-X
	VV-VV
	VV-VV

	Sodium nitrate (NaNO3)
	Saturated
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-/
	V
	VV-VV
	VV-VV
	VV-X
	VV-VV

	Steam (H2O)
	Up to 150 °C
	XX
	XX
	XX-XX
	/-/
	/
	X
	/
	/
	VV

	Styrene (C8H8)
	100%
	XX-XX
	X-XX
	VV-VV
	XX-XX
	VV-VV
	X-XX
	/-/
	XX-XX
	VV-VV

	Sulphur dioxide (SO2)
	Liquid
	X-XX
	XX-XX
	X
	X-XX
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	VV-VV

	Sulphur trioxide (SO3)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX
	XX
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	V

	Sulphuric acid (H2SO4)
	1-6% (diluted H2SO4)
	VV-VV
	VV-VV
	XX-XX
	VV-VV
	/-/
	VV-VV
	VV-V
	VV-V
	VV-VV

	
	60%
	VV-X
	VV-X
	XX-XX
	X-X
	XX
	VV-X
	V-XX
	VV-V
	VV-VV

	
	98% (concentrated, fuming)
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Tetrabromoethane (C2H2Br4)
	100%
	XX-XX
	X-XX
	X
	XX-XX
	XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV

	Tetrachloroethylene (PCE) (C2Cl4)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-VV

	Tetrahydrofuran (THF) (C4H8O)
	
	X-XX
	XX-XX
	VV-/
	XX-XX
	VV-/
	X-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Tribromomethane (CHBr3)
	
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV

	Urea (CH4N2O)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	VV-/
	VV-VV
	VV-/
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Vinylidene chloride (C2H2Cl2)
	
	XX-XX
	XX-XX
	V
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV

	Xylene (C8H10)
	
	X-XX
	X-XX
	VV-/
	XX-XX
	/-/
	XX-XX
	XX-XX
	XX-XX
	VV-/

	Zinc chloride (ZnCl2)
	Aqueous
	VV-VV
	VV-VV
	X-XX
	V
	/-/
	VV-VV
	/-/
	/-/
	VV-VV

	Zinc oxide (ZnO)
	Solid
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV
	VV-VV



