Fig. S1. The HAADF image and EDX spectra of LaNiO3/70%g-C3N4

Table. S1. The BET specific surface area, mean pore diameter and pore

volume of the as-obtained samples.

| Samples | SBET (m2/g) | Vtotal (cc/g) | DBJH (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| g-C3N4 | 54.352 | 0.084 | 2.212 |
| LaNiO3 | 21.277 | 0.042 | 1.839 |
| LaNiO3/(30wt%)g-C3N4 | 43.033 | 0.121 | 1.853 |
| LaNiO3/(40wt%)g-C3N4 | 40.111 | 0.172 | 2.190 |
| LaNiO3/(50wt%)g-C3N4 LaNiO3/(60wt%)g-C3N4 LaNiO3/(70wt%)g-C3N4 LaNiO3/(80wt%)g-C3N4 | 43.223 48.261 66.060 62.377 | 0.163 0.187 0.289 0.226 | 2.366 2.184 2.027 2.201 |

SBET is the speciﬁc surface area calculated from the N2 adsorption isotherm according to the BET method. Vtotal is the single-point total pore volume.  DBJH is the pore size determined from the N2 desorption branch using the BJH model.