
Table S1: Zone of inhibition of Fe3O4 MNPs 
	Concentration (μg/ml)
	K. pneumonia
	C. albicans
	S. aureus
	E. coli
	St. mutans

	B. subtilis

	50
	11
	11.2
	19.8
	21.4
	30.5
	20.2

	100
	12.5
	14.3
	27.3
	23.6
	34.2
	21.5

	200
	12.9
	15
	28.2
	25.8
	36
	21.9

	300
	13.5
	17.4
	28.2
	27.2
	37
	22.4

	400
	14.7
	22.6
	30
	30
	37.3
	22.3



Table S2. Reported literature on MNPs and SAR values.
	Samples
	Nanocomposite
	mg/ml
	VSM emu g−1
	SAR
	Particle size (nm)
	Frequency
(kHz)
	Ref.

	Fe3O4
	Magnetic GO–lignin
	0.5
	17.2
	121
	70
	100-400 
	39

	Fe3O4
	PEG
	0.2g
	21
	1.4
	33
	142
	40

	Hydrogel-Fe3O4
	[bookmark: _GoBack]Graphene oxide
	1
	75
	67.7
	-------
	400
	41

	Fe3O4
	Dendrimer
	1.12-1.85
	40-57
	179
	7.3
	87-340
	42

	Fe3O4
	-----------
	1
	0.102
	164
	22
	290
	Our work

	Fe3O4
	-----------
	5
	0.102
	230
	22
	290
	Our work

	Fe3O4
	----------
	10
	0.102
	286
	22
	290
	Our work



