Table S1: Zone of inhibition of Fe3O4 MNPs

| Concentration (μg/ml) | K. pneumonia | C. albicans | S. aureus | E. coli | St. mutans | B. subtilis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 11 | 11.2 | 19.8 | 21.4 | 30.5 | 20.2 |
| 100 | 12.5 | 14.3 | 27.3 | 23.6 | 34.2 | 21.5 |
| 200 | 12.9 | 15 | 28.2 | 25.8 | 36 | 21.9 |
| 300 | 13.5 | 17.4 | 28.2 | 27.2 | 37 | 22.4 |
| 400 | 14.7 | 22.6 | 30 | 30 | 37.3 | 22.3 |

Table S2. Reported literature on MNPs and SAR values.

| Samples | Nanocomposite | mg/ml | VSM emu g−1 | SAR | Particle size (nm) | Frequency (kHz) | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3O4 | Magnetic GO–lignin | 0.5 | 17.2 | 121 | 70 | 100-400 | 39 |
| Fe3O4 | PEG | 0.2g | 21 | 1.4 | 33 | 142 | 40 |
| Hydrogel-Fe3O4 | Graphene oxide | 1 | 75 | 67.7 | ------- | 400 | 41 |
| Fe3O4 | Dendrimer | 1.12-1.85 | 40-57 | 179 | 7.3 | 87-340 | 42 |
| Fe3O4 | ----------- | 1 | 0.102 | 164 | 22 | 290 | Our work |
| Fe3O4 | ----------- | 5 | 0.102 | 230 | 22 | 290 | Our work |
| Fe3O4 | ---------- | 10 | 0.102 | 286 | 22 | 290 | Our work |