Appendix

Table P8: Evaluated RheoTack quantities measured with rod P8
	
	
	AC
	
	NAC

	
	
	54.2
	51.6
	49.1
	
	54.2
	51.6
	49.1

	0.01 mm/s
	S (mN/mm)
	804 ± 124
	259 ± 81
	224 ± 48
	
	273 ± 6
	247 ±112
	238 ± 31

	
	hstart fib (µm)
	151 ± 20
	272 ± 31
	619 ± 93
	
	252 ± 40
	730 ± 63
	535 ±61

	
	Fstart fib (N)
	0.1 ± 0.0
	0.3 ± 0.1
	2.1 ± 0.3
	
	0.2 ± 0.0
	3.0 ± 0.3
	1.5 ±0.2

	
	Estart fib (µJ)
	9 ± 3
	37 ± 9
	548 ± 178
	
	19 ± 7
	754 ± 131
	269 ± 53

	
	hmax (µm)
	304 ± 28
	809 ± 65
	1752 ± 114
	
	615 ± 52
	1073 ± 116
	2421 ± 264

	
	Fmax (N)
	0.6 ± 0.1
	3.3 ± 0.2
	3.6 ± 0.4
	
	1.7 ± 0.2
	3.5 ± 0.4
	5.0 ± 0.3

	
	Eadh (µJ)
	89 ± 22
	1223 ± 102
	6870 ± 215
	
	493 ±83
	4077 ±386
	9290 ± 1077

	


	0.1 mm/s
	S (mN/mm)
	1334 ± 88
	610 ±115
	396 ± 69
	

	565 ± 81
	461 ±74
	431 ±33

	
	hstart fib (µm)
	106 ± 16
	150 ± 12
	723 ±63
	
	132 ± 33
	209 ± 25
	649 ± 74

	
	Fstart fib (N)
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	4.0 ±0.2
	
	0.2 ± 0.0
	0.3 ± 0.0
	2.6 ± 0.2

	
	Estart fib (µJ)
	8 ± 3
	18 ± 3
	989 ± 158
	
	16 ± 6
	48 ±7
	551 ± 128

	
	hmax (µm)
	211 ± 26
	399 ± 25
	898 ± 139
	
	375 ± 29
	777 ± 101
	2121 ± 129

	
	Fmax (N)
	0.4 ±0.1
	1.4 ±0.2
	4.7 ± 0.6
	
	1.3 ± 0.2
	4.1 ± 0.2
	7.3 ± 0.7

	
	Eadh (µJ)
	74 ± 18
	381 ± 64
	4622 ± 1357
	
	335 ± 57
	2666 ± 593
	10176 ± 1233

	

	1 mm/s
	S (mN/mm)
	-
	1085 ± 91
	944 ± 52
	

	1275 ± 67
	1208 ± 83
	1228 ± 45

	
	hstart fib (µm)
	-
	81 ± 21
	129 ± 14
	
	-
	107 ± 18
	527 ± 42

	
	Fstart fib (N)
	-
	0.1 ± 0,0
	0.2 ± 0.1
	
	-
	0.20 ± 0.06
	3.0 ± 0.3

	
	Estart fib (µJ)
	-
	3 ± 1
	22 ± 7
	
	-
	18 ± 6
	612 ± 118

	
	hmax (µm)
	-
	351 ± 79
	550 ± 12
	
	385 ± 28
	505 ± 42
	1016 ± 108

	
	Fmax (N)
	-
	0.1 ± 0.0
	2.5 ± 0.3
	
	0.17 ± 0.03
	1.9 ± 0.3
	4.8 ± 0.2

	
	Eadh (µJ)
	-
	131 ± 74
	3523 ± 866
	
	169 ± 31
	2797 ± 671
	7263 ± 1190





Table P5: Evaluated RheoTack quantities measured with rod P5

	
	
	AC
	
	NAC

	
	
	54.2
	51.6
	49.1
	
	54.2
	51.6
	49.1

	0.01 mm/s
	S (mN/mm)
	418 ± 155
	102 ± 31
	85 ± 19
	
	454 ± 156
	112 ± 17
	87 ± 15

	
	hstart fib (µm)
	87 ± 56
	133 ± 21
	269 ± 104
	
	103 ± 17
	337 ± 113
	696 ± 102

	
	Fstart fib (N)
	0.0 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	1.3 ± 0.2

	
	Estart fib (µJ)
	3 ± 2
	8 ± 3
	28 ± 10
	
	5 ± 2
	26 ± 6
	308 ± 69

	
	hmax (µm)
	186 ± 65
	374 ± 37
	933 ± 141
	
	340 ± 99
	942 ± 121
	1686 ± 203

	
	Fmax (N)
	0.1 ± 0.0
	0.6 ± 0.1
	1.8 ± 0.2
	
	0.4 ± 0.0
	1.9 ± 0.2
	2.0 ± 0.1

	
	Eadh (µJ)
	11 ± 7
	107 ± 19
	1551 ± 264
	
	69 ± 8
	854 ± 100
	2812 ± 456

	


	0.1 mm/s
	S (mN/mm)
	466 ± 70
	218 ± 32
	186 ± 40
	

	463 ± 50
	231 ± 44
	207 ± 49

	
	hstart fib (µm)
	89 ± 29
	139 ± 31
	314 ± 79
	
	93 ± 25
	242 ± 68
	728 ± 82

	
	Fstart fib (N)
	0.0 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	1.9 ± 0.2

	
	Estart fib (µJ)
	2 ± 1
	6 ± 3
	47 ± 11
	
	3 ± 2
	31 ± 6
	443 ± 84

	
	hmax (µm)
	176 ± 64
	363 ± 44
	911 ± 116
	
	256 ± 28
	646 ± 88
	1493 ± 96

	
	Fmax (N)
	0.1 ± 0.0
	0.5 ± 0.1
	2.7 ± 0.2
	
	0.3 ± 0.0
	1.7 ± 0.3
	3.2 ± 0.2

	
	Eadh (µJ)
	12 ± 6
	117 ± 29
	1210 ± 585
	
	62 ± 14
	563 ± 140
	3537 ± 361

	

	1 mm/s
	S (mN/mm)
	-
	-
	665 ± 73
	

	-
	764 ± 101
	696 ± 63

	
	hstart fib (µm)
	-
	-
	114 ± 26
	
	-
	-
	218 ± 27

	
	Fstart fib (N)
	-
	-
	0.1 ± 0.0
	
	-
	-
	0.3 ± 0.1

	
	Estart fib (µJ)
	-
	-
	10 ± 5
	
	-
	-
	43 ± 11

	
	hmax (µm)
	-
	-
	524 ± 28
	
	-
	436 ± 43
	760 ± 73

	
	Fmax (N)
	-
	-
	1.10 ± 0.38
	
	-
	0.2 ± 0.0
	2.8 ± 0.4

	
	Eadh (µJ)
	-
	-
	1152 ± 211
	
	-
	242 ± 32
	3562 ± 506





Table R5: Evaluated RheoTack quantities measured with rod R5
	
	
	AC
	
	NAC

	
	
	54.2
	51.6
	49.1
	
	54.2
	51.6
	49.1

	0.01 mm/s
	S (mN/mm)
	168 ± 48
	50 ± 11
	30 ± 7
	
	122 ± 16
	66 ± 30
	62 ± 29

	
	hstart fib (µm)
	302 ± 115
	214 ± 31
	239 ± 145
	
	355 ± 149
	397 ± 115
	349 ± 173

	
	Fstart fib (N)
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0

	
	Estart fib (µJ)
	21 ± 5
	17 ± 3
	8 ± 5
	
	25 ± 7
	22 ± 9
	18 ± 8

	
	hmax (µm)
	783 ± 109
	646 ± 60
	595 ± 191
	
	764 ± 164
	807 ± 137
	695 ± 215

	
	Fmax (N)
	1.0 ± 0.1
	0.7 ± 0.0
	0.4 ± 0.1
	
	0.8 ± 0.1
	0.7 ± 0.1
	0.5 ± 0.1

	
	Eadh (µJ)
	304 ± 38
	518 ± 59
	350 ± 93
	
	425 ± 66
	608 ± 36
	579 ± 79

	

	0.1 mm/s
	S (mN/mm)
	174 ± 51
	125 ± 20
	97 ± 22
	
	125 ± 20
	118 ± 27
	84 ± 41

	
	hstart fib (µm)
	294  ± 96
	259 ± 29
	296 ± 88
	
	353 ± 99
	271 ± 70
	232 ± 37

	
	Fstart fib (N)
	0.1 ± 0.0
	0.2 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0

	
	Estart fib (µJ)
	26 ± 7
	27 ± 6
	21 ± 7
	
	33 ± 6
	19 ± 12
	20 ± 5

	
	hmax (µm)
	781 ± 106
	748 ± 88
	761 ± 138
	
	858 ± 142
	769 ± 86
	692 ± 65

	
	Fmax (N)
	1.1 ± 0.1
	1.2 ± 0.2
	0.8 ± 0.1
	
	1.2 ± 0.1
	0.9 ± 0.1
	0.8 ± 0.1

	
	Eadh (µJ)
	402 ± 39
	716 ± 246
	812 ± 219
	
	463 ± 77
	765 ± 63
	965 ± 102

	

	1 mm/s
	S (mN/mm)
	524 ± 41
	387 ± 28
	347 ± 50
	
	396 ± 26
	467 ± 54
	440 ± 76

	
	hstart fib (µm)
	115 ± 27
	169 ± 29
	137 ± 45
	
	141 ± 18
	152 ± 37
	653 ±69

	
	Fstart fib (N)
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	
	0.1 ± 0.0
	0.1 ± 0.0
	0.6 ± 0.1

	
	Estart fib (µJ)
	5 ± 2
	12 ± 6
	5 ± 3
	
	8 ± 3
	11 ± 4
	187 ± 34

	
	hmax (µm)
	508 ± 13
	643 ± 46
	923 ± 188
	
	605 ± 50
	714 ± 37
	1123 ±191

	
	Fmax (N)
	0.3 ± 0.1
	0.7 ± 0.2
	0.7 ± 0.3
	
	0.6 ± 0.1
	0.7 ± 0.0
	0.9 ± 0.1

	
	Eadh (µJ)
	405 ± 105
	953 ± 275
	1064 ± 474
	
	616 ± 291
	1025 ± 88
	1435 ± 151




