- Appendix

- Table P8: Evaluated RheoTack quantities measured with rod P8

|  |  | - AC |  |  |  | - NAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |
| - 0.01 mm/s | - S (mN/mm) | - 804 ± 124 | - 259 ± 81 | - 224 ± 48 |  | - 273 ± 6 | - 247 ±112 | - 238 ± 31 |
|  | - hstart fib (µm) | - 151 ± 20 | - 272 ± 31 | - 619 ± 93 |  | - 252 ± 40 | - 730 ± 63 | - 535 ±61 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.3 ± 0.1 | - 2.1 ± 0.3 |  | - 0.2 ± 0.0 | - 3.0 ± 0.3 | - 1.5 ±0.2 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 9 ± 3 | - 37 ± 9 | - 548 ± 178 |  | - 19 ± 7 | - 754 ± 131 | - 269 ± 53 |
|  | - hmax (µm) | - 304 ± 28 | - 809 ± 65 | - 1752 ± 114 |  | - 615 ± 52 | - 1073 ± 116 | - 2421 ± 264 |
|  | - Fmax (N) | - 0.6 ± 0.1 | - 3.3 ± 0.2 | - 3.6 ± 0.4 |  | - 1.7 ± 0.2 | - 3.5 ± 0.4 | - 5.0 ± 0.3 |
|  | - Eadh (µJ) | - 89 ± 22 | - 1223 ± 102 | - 6870 ± 215 |  | - 493 ±83 | - 4077 ±386 | - 9290 ± 1077 |
| - 0.1 mm/s | - S (mN/mm) | - 1334 ± 88 | - 610 ±115 | - 396 ± 69 |  | - 565 ± 81 | - 461 ±74 | - 431 ±33 |
|  | - hstart fib (µm) | - 106 ± 16 | - 150 ± 12 | - 723 ±63 |  | - 132 ± 33 | - 209 ± 25 | - 649 ± 74 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 | - 4.0 ±0.2 |  | - 0.2 ± 0.0 | - 0.3 ± 0.0 | - 2.6 ± 0.2 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 8 ± 3 | - 18 ± 3 | - 989 ± 158 |  | - 16 ± 6 | - 48 ±7 | - 551 ± 128 |
|  | - hmax (µm) | - 211 ± 26 | - 399 ± 25 | - 898 ± 139 |  | - 375 ± 29 | - 777 ± 101 | - 2121 ± 129 |
|  | - Fmax (N) | - 0.4 ±0.1 | - 1.4 ±0.2 | - 4.7 ± 0.6 |  | - 1.3 ± 0.2 | - 4.1 ± 0.2 | - 7.3 ± 0.7 |
|  | - Eadh (µJ) | - 74 ± 18 | - 381 ± 64 | - 4622 ± 1357 |  | - 335 ± 57 | - 2666 ± 593 | - 10176 ± 1233 |
| - 1 mm/s | - S (mN/mm) | - - | - 1085 ± 91 | - 944 ± 52 |  | - 1275 ± 67 | - 1208 ± 83 | - 1228 ± 45 |
|  | - hstart fib (µm) | - - | - 81 ± 21 | - 129 ± 14 |  | - - | - 107 ± 18 | - 527 ± 42 |
|  | - Fstart fib (N) | - - | - 0.1 ± 0,0 | - 0.2 ± 0.1 |  | - - | - 0.20 ± 0.06 | - 3.0 ± 0.3 |
|  | - Estart fib (µJ) | - - | - 3 ± 1 | - 22 ± 7 |  | - - | - 18 ± 6 | - 612 ± 118 |
|  | - hmax (µm) | - - | - 351 ± 79 | - 550 ± 12 |  | - 385 ± 28 | - 505 ± 42 | - 1016 ± 108 |
|  | - Fmax (N) | - - | - 0.1 ± 0.0 | - 2.5 ± 0.3 |  | - 0.17 ± 0.03 | - 1.9 ± 0.3 | - 4.8 ± 0.2 |
|  | - Eadh (µJ) | - - | - 131 ± 74 | - 3523 ± 866 |  | - 169 ± 31 | - 2797 ± 671 | - 7263 ± 1190 |

- Table P5: Evaluated RheoTack quantities measured with rod P5

|  |  | - AC |  |  |  | - NAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |
| - 0.01 mm/s | - S (mN/mm) | - 418 ± 155 | - 102 ± 31 | - 85 ± 19 |  | - 454 ± 156 | - 112 ± 17 | - 87 ± 15 |
|  | - hstart fib (µm) | - 87 ± 56 | - 133 ± 21 | - 269 ± 104 |  | - 103 ± 17 | - 337 ± 113 | - 696 ± 102 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.0 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 |  | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 | - 1.3 ± 0.2 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 3 ± 2 | - 8 ± 3 | - 28 ± 10 |  | - 5 ± 2 | - 26 ± 6 | - 308 ± 69 |
|  | - hmax (µm) | - 186 ± 65 | - 374 ± 37 | - 933 ± 141 |  | - 340 ± 99 | - 942 ± 121 | - 1686 ± 203 |
|  | - Fmax (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.6 ± 0.1 | - 1.8 ± 0.2 |  | - 0.4 ± 0.0 | - 1.9 ± 0.2 | - 2.0 ± 0.1 |
|  | - Eadh (µJ) | - 11 ± 7 | - 107 ± 19 | - 1551 ± 264 |  | - 69 ± 8 | - 854 ± 100 | - 2812 ± 456 |
| - 0.1 mm/s | - S (mN/mm) | - 466 ± 70 | - 218 ± 32 | - 186 ± 40 |  | - 463 ± 50 | - 231 ± 44 | - 207 ± 49 |
|  | - hstart fib (µm) | - 89 ± 29 | - 139 ± 31 | - 314 ± 79 |  | - 93 ± 25 | - 242 ± 68 | - 728 ± 82 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.0 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 |  | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 | - 1.9 ± 0.2 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 2 ± 1 | - 6 ± 3 | - 47 ± 11 |  | - 3 ± 2 | - 31 ± 6 | - 443 ± 84 |
|  | - hmax (µm) | - 176 ± 64 | - 363 ± 44 | - 911 ± 116 |  | - 256 ± 28 | - 646 ± 88 | - 1493 ± 96 |
|  | - Fmax (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.5 ± 0.1 | - 2.7 ± 0.2 |  | - 0.3 ± 0.0 | - 1.7 ± 0.3 | - 3.2 ± 0.2 |
|  | - Eadh (µJ) | - 12 ± 6 | - 117 ± 29 | - 1210 ± 585 |  | - 62 ± 14 | - 563 ± 140 | - 3537 ± 361 |
| - 1 mm/s | - S (mN/mm) | - - | - - | - 665 ± 73 |  | - - | - 764 ± 101 | - 696 ± 63 |
|  | - hstart fib (µm) | - - | - - | - 114 ± 26 |  | - - | - - | - 218 ± 27 |
|  | - Fstart fib (N) | - - | - - | - 0.1 ± 0.0 |  | - - | - - | - 0.3 ± 0.1 |
|  | - Estart fib (µJ) | - - | - - | - 10 ± 5 |  | - - | - - | - 43 ± 11 |
|  | - hmax (µm) | - - | - - | - 524 ± 28 |  | - - | - 436 ± 43 | - 760 ± 73 |
|  | - Fmax (N) | - - | - - | - 1.10 ± 0.38 |  | - - | - 0.2 ± 0.0 | - 2.8 ± 0.4 |
|  | - Eadh (µJ) | - - | - - | - 1152 ± 211 |  | - - | - 242 ± 32 | - 3562 ± 506 |

- Table R5: Evaluated RheoTack quantities measured with rod R5

|  |  | - AC |  |  |  | - NAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |  | - 54.2 | - 51.6 | - 49.1 |
| - 0.01 mm/s | - S (mN/mm) | - 168 ± 48 | - 50 ± 11 | - 30 ± 7 |  | - 122 ± 16 | - 66 ± 30 | - 62 ± 29 |
|  | - hstart fib (µm) | - 302 ± 115 | - 214 ± 31 | - 239 ± 145 |  | - 355 ± 149 | - 397 ± 115 | - 349 ± 173 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 |  | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 21 ± 5 | - 17 ± 3 | - 8 ± 5 |  | - 25 ± 7 | - 22 ± 9 | - 18 ± 8 |
|  | - hmax (µm) | - 783 ± 109 | - 646 ± 60 | - 595 ± 191 |  | - 764 ± 164 | - 807 ± 137 | - 695 ± 215 |
|  | - Fmax (N) | - 1.0 ± 0.1 | - 0.7 ± 0.0 | - 0.4 ± 0.1 |  | - 0.8 ± 0.1 | - 0.7 ± 0.1 | - 0.5 ± 0.1 |
|  | - Eadh (µJ) | - 304 ± 38 | - 518 ± 59 | - 350 ± 93 |  | - 425 ± 66 | - 608 ± 36 | - 579 ± 79 |
| - 0.1 mm/s | - S (mN/mm) | - 174 ± 51 | - 125 ± 20 | - 97 ± 22 |  | - 125 ± 20 | - 118 ± 27 | - 84 ± 41 |
|  | - hstart fib (µm) | - 294 ± 96 | - 259 ± 29 | - 296 ± 88 |  | - 353 ± 99 | - 271 ± 70 | - 232 ± 37 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.2 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 |  | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 26 ± 7 | - 27 ± 6 | - 21 ± 7 |  | - 33 ± 6 | - 19 ± 12 | - 20 ± 5 |
|  | - hmax (µm) | - 781 ± 106 | - 748 ± 88 | - 761 ± 138 |  | - 858 ± 142 | - 769 ± 86 | - 692 ± 65 |
|  | - Fmax (N) | - 1.1 ± 0.1 | - 1.2 ± 0.2 | - 0.8 ± 0.1 |  | - 1.2 ± 0.1 | - 0.9 ± 0.1 | - 0.8 ± 0.1 |
|  | - Eadh (µJ) | - 402 ± 39 | - 716 ± 246 | - 812 ± 219 |  | - 463 ± 77 | - 765 ± 63 | - 965 ± 102 |
| - 1 mm/s | - S (mN/mm) | - 524 ± 41 | - 387 ± 28 | - 347 ± 50 |  | - 396 ± 26 | - 467 ± 54 | - 440 ± 76 |
|  | - hstart fib (µm) | - 115 ± 27 | - 169 ± 29 | - 137 ± 45 |  | - 141 ± 18 | - 152 ± 37 | - 653 ±69 |
|  | - Fstart fib (N) | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 |  | - 0.1 ± 0.0 | - 0.1 ± 0.0 | - 0.6 ± 0.1 |
|  | - Estart fib (µJ) | - 5 ± 2 | - 12 ± 6 | - 5 ± 3 |  | - 8 ± 3 | - 11 ± 4 | - 187 ± 34 |
|  | - hmax (µm) | - 508 ± 13 | - 643 ± 46 | - 923 ± 188 |  | - 605 ± 50 | - 714 ± 37 | - 1123 ±191 |
|  | - Fmax (N) | - 0.3 ± 0.1 | - 0.7 ± 0.2 | - 0.7 ± 0.3 |  | - 0.6 ± 0.1 | - 0.7 ± 0.0 | - 0.9 ± 0.1 |
|  | - Eadh (µJ) | - 405 ± 105 | - 953 ± 275 | - 1064 ± 474 |  | - 616 ± 291 | - 1025 ± 88 | - 1435 ± 151 |