Table 3 The properties of CFRP
	Parameters
	Value

	Longitudinal tensile strength
	2840MPa

	Transverse compressive strength
	165 MPa

	Longitudinal Young’s modulus
	160 GPa

	Transverse Young’s modulus
	8.97 GPa

	Poisson’s ration
	0.28

	Glass transition temperature of the resin
	165 ℃
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