Table 3 The properties of CFRP

| Parameters | Value |
| --- | --- |
| Longitudinal tensile strength | 2840MPa |
| Transverse compressive strength | 165 MPa |
| Longitudinal Young’s modulus | 160 GPa |
| Transverse Young’s modulus | 8.97 GPa |
| Poisson’s ration | 0.28 |
| Glass transition temperature of the resin | 165 ℃ |