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Table 1 Physio-chemical characteristics of curcumin nanocapsules and nanocapsules without curcumin. NC-PCL: nanocapsule of PCL with curcumin; NB-PCL: nanocapsule of PCL without curcumin; NC-EDG: nanocapsule of EDG with curcumin; NB-EDG: nanocapsule of EDG without curcumin.
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NC-PCL NC-EDG
NB-PCL NB-EDG
(2 mg/mL) (0,25 mg/mL)
Medium particle size
194 + 0,31 188 +1,10 168 + 1,96 169 + 1,08
(nm)
Polydispersity index 0,10+ 0,01 0,10+ 0,01 0,11 +0,01 0,13 £ 0,02
Zeta potencial
-8,16+0,53 -7,25+0,67 -17,00 + 1,04 -17,563+1,30
(mV)
pH 6,23+ 0,02 6,35+ 0,03 4,35+ 0,02 4,33+ 0,02
Curcumin content
2,03+0,01 - 0,24 +£0,02 -
(mg/mL)
Encapsulation efficiency
100 £ 0,01 - 99 + 0,01 -

(%)





