Table 1. The mass atomic percentages of functional nanoparticles.

| Element (Weight %) | C | N | O | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSN-PVTri | 23.33 | 4.18 | 41.08 | 31.41 |
| HSS-PVTri | 79.17 | 1.89 | 8.44 | 10.51 |
| e-SiO2-PVTri | 37.22 | 3.19 | 43.42 | 16.17 |