Table S2 The fractional atomic coordinates in Pbnm coordinate system and the splitting of the Wyckoff positions under the change of symmetry of Na2SO4 high-temperature phase (Pbnm, Cmcm). Based on the data of Rasmussen et al., 1996.

| Cmcm |  |  |  | Pbnm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atom | x | y | z | Atom | WP | x | y | z |
| Na1 | 0.3170 | 0.25 | 0 | Na1 | 4b | 0.5 | 0 | 0 |
| Na2 | 0 | 0 | 0 | Na2 | 4c | 0.1536 | 0.25 | 0.9770 |
| S1 | 0.6517 | 0.25 | 0 | S1 | 4c | 0.8267 | 0.25 | 0.0158 |
| O12 | 0.5615 | 0.25 | 0.2177 | O1 | 4c | 0.6792 | 0.25 | 0.0379 |
| O1 | 0.0615 | 0.25 | 0.7177 | O2 | 4c | 0.889 | 0.25 | 0.7595 |
| O2 | 0.7432 | 0.0684 | 0 | O3 | 8d | 0.8770 | 0.0926 | 0.1471 |