| GSS5 | Measured value | Standard value | Reproduction rate | Corning-D | Measured value | Standard value | Reproduction rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na2O | - | 0.11 | - | Na2O | 1.25 | 1.20 | 104.20% |
| MgO | 0.70 | 0.67 | 104.50% | MgO | 3.77 | 3.94 | 95.70% |
| Al2O3 | 24.08 | 23.74 | 101.40% | Al2O3 | 5.19 | 5.30 | 97.90% |
| P2O5 | - | - | - | P2O5 | 4.18 | 3.93 | 106.40% |
| SiO2 | 57.70 | 57.83 | 99.80% | SiO2 | 56.06 | 55.46 | 101.10% |
| K2O | 1.73 | 1.65 | 104.80% | K2O | 11.53 | 11.30 | 102.00% |
| CaO | 0.12 | 0.10 | 120.00% | CaO | 15.06 | 14.80 | 101.80% |
| TiO2 | 1.18 | 1.15 | 102.60% | TiO2 | 0.38 | 0.38 | 100.00% |
| Fe2O3 | 13.49 | 13.89 | 97.10% | Fe2O3 | 0.55 | 0.52 | 94.50% |

Supplementary Table 1 Measured and standard values of Corning-D reference glass and soil specimen (GSS5) sintered at 1200°C (Note: GSS5 standard values are calculated from the original standard values minus the values of loss on ignition)