Table S1

| Scaffold | Pore diameter (in the range of <200 nm) | Nanofibril diameter (nm) |
| --- | --- | --- |
| BC | 171.9 2.8 | 34.677 1.66 |
| BCG | 134.054 5.7 | 30.873 1.13 |
| mBCG | 57.09 1.3 | 37.261 3.32 |

Table S2

| Scaffold | Pore diameter (nm) | Nanofibril diameter (nm) | Surface roughness (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| BC | 79.67 5.92 | 55.17 6.3 | 140.188 9.6 |
| BCG | 48.52 6.57 | 33.28 2.65 | 108.89 4.009 |
| mBCG | 24.35 2.29 | 64.51 5.17 | 182.4711.24 |

Table S3

| Sample | Tensile strength (MPa) | Elongation% | Elastic module (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| BC | 1.125 0.003 | 25.8350.61 | 5.205 0.61 |
| BCG | 1.045 0.043 | 28.1 3.34 | 4.1130.0313 |
| mBCG | 0.0116 0.0016 | 12.64 1.32 | 0.075 0.015 |