Table S1
	Scaffold
	Pore diameter (in the range of <200 nm)
	Nanofibril diameter (nm)

	BC
	171.9  2.8
	34.677  1.66

	BCG
	134.054  5.7
	30.873  1.13

	mBCG
	57.09  1.3
	37.261  3.32



Table S2
	Scaffold
	Pore diameter (nm)
	Nanofibril diameter (nm)
	Surface roughness (nm)

	BC
	79.67 5.92
	55.17  6.3
	140.188  9.6

	BCG
	48.52 6.57
	33.28  2.65
	108.89  4.009

	mBCG
	24.35  2.29
	64.51  5.17
	182.4711.24



Table S3
	Sample
	Tensile strength (MPa)
	Elongation%
	Elastic module (MPa)

	BC
	1.125 0.003
	25.8350.61
	5.205 0.61

	BCG
	1.045 0.043
	28.1 3.34
	4.1130.0313

	mBCG
	0.0116 0.0016
	12.64 1.32
	0.075 0.015
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