Table 3.37  Flow rate 6.25 ml/sec paraffin wax mixed with 0.25 volume % NH2 group functionalized graphene

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 33 | 28.5 | 77.5 | 74.6 | 20.5 | 85.2 |
| 10 | 34.6 | 30.3 | 78.2 | 75.7 | 21 | 85 |
| 20 | 35.6 | 32.3 | 78.6 | 75.9 | 21 | 85 |
| 30 | 38.4 | 36.5 | 79.8 | 76.4 | 21 | 85 |
| 40 | 42.4 | 37.9 | 80 | 77.2 | 21 | 85.1 |
| 50 | 45.2 | 42.4 | 80.9 | 78.4 | 21 | 85 |
| 60 | 48.9 | 44.9 | 81.2 | 79.2 | 21 | 85 |
| 70 | 50.6 | 47.8 | 81.9 | 79.5 | 21 | 84.9 |
| 80 | 52.3 | 49.8 | 82.2 | 79.7 | 21 | 85 |
| 90 | 53.7 | 51.2 | 82.8 | 80.9 | 21 | 85 |
| 100 | 54.3 | 53.3 | 83 | 81.2 | 21 | 85 |
| 110 | 54.7 | 53.8 | 83.9 | 81.7 | 21 | 85 |
| 120 | 55 | 54.1 | 84.2 | 82.1 | 21 | 85 |
| 130 | 56.2 | 54.8 | 84.9 | 82.6 | 21.5 | 85 |
| 140 | 57.5 | 56.9 | 85.2 | 83.5 | 21.5 | 85.3 |

Table 3.38  Flow rate 12.5 ml/sec paraffin wax mixed with 0.25 volume % NH2 group functionalized graphene

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 33 | 31 | 73 | 71 | 21 | 85 |
| 10 | 40.8 | 38.2 | 74.8 | 72.8 | 21 | 85 |
| 20 | 43.9 | 41.5 | 76.7 | 73.7 | 21 | 85.4 |
| 30 | 46.6 | 44.2 | 77.8 | 75.3 | 21 | 86 |
| 40 | 48.3 | 45.8 | 78.5 | 75.9 | 21 | 85 |
| 50 | 49.7 | 47.5 | 77.8 | 76.2 | 21 | 85 |
| 60 | 51.2 | 48.8 | 78.9 | 76.7 | 21 | 85 |
| 70 | 52.5 | 49.9 | 79.4 | 77.9 | 21 | 85.8 |
| 80 | 53.3 | 50.8 | 80 | 78.5 | 21 | 85 |
| 90 | 54.2 | 51.7 | 80.5 | 79.5 | 21 | 85.8 |
| 100 | 55.5 | 52.7 | 81.3 | 80 | 22 | 85 |
| 110 | 56.3 | 54.7 | 82.1 | 80.7 | 22 | 85 |
| 120 | 56.8 | 55.2 | 83.3 | 81.6 | 22.2 | 85 |
| 130 | 58 | 57.1 | 85.4 | 82.8 | 22.2 | 85 |

Table 3.39 Flow rate 25 ml/sec paraffin wax mixed with 0.25 volume % NH2 group functionalized graphene

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 36.1 | 35.4 | 75.8 | 72.4 | 21 | 85 |
| 10 | 40 | 37.6 | 78.6 | 74.4 | 21 | 85 |
| 20 | 42.5 | 40 | 79.9 | 76.4 | 21 | 85 |
| 30 | 44.3 | 42.6 | 80.8 | 79.1 | 21 | 85 |
| 40 | 47.3 | 45.2 | 81.9 | 79.8 | 21 | 85 |
| 50 | 49.5 | 47.6 | 82.8 | 80.7 | 21 | 85 |
| 60 | 51 | 49.9 | 83.5 | 82.2 | 21 | 85 |
| 70 | 52.3 | 51.1 | 83.9 | 82.5 | 21 | 85 |
| 80 | 53.8 | 52.3 | 84.8 | 83.7 | 21 | 85 |
| 90 | 55 | 54 | 84.9 | 83.8 | 21 | 85 |
| 100 | 58.3 | 57.1 | 84.9 | 84 | 21 | 85 |

Table 3.40 Flow rate 6.25 ml/sec paraffin wax mixed with 0.5 volume % NH2 group functionalized graphene

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 33.9 | 32.7 | 75.3 | 73.8 | 21 | 85.3 |
| 10 | 36.8 | 34.7 | 76.9 | 74.8 | 21 | 85 |
| 20 | 37.5 | 35.9 | 77.8 | 76.2 | 21 | 85 |
| 30 | 38.5 | 37.1 | 78.8 | 76.7 | 21 | 85 |
| 40 | 39.6 | 38.4 | 79.7 | 77.8 | 21 | 85 |
| 50 | 41.7 | 40.7 | 80.3 | 79.1 | 21 | 85 |
| 60 | 44.6 | 42.9 | 81.4 | 79.7 | 21 | 84.7 |
| 70 | 47.9 | 45.4 | 81.9 | 80.1 | 21 | 84.8 |
| 80 | 50.7 | 48.0 | 82.8 | 80.7 | 21 | 85 |
| 90 | 52.9 | 51.3 | 83.5 | 81.7 | 21 | 85 |
| 100 | 54 | 52.3 | 84.1 | 82.9 | 21 | 85 |
| 110 | 55 | 53.8 | 84.4 | 83.7 | 21 | 85.8 |
| 120 | 56.8 | 54.6 | 84.7 | 83.8 | 21 | 85.3 |
| 130 | 57.3 | 55.8 | 84.9 | 84.4 | 21 | 85.2 |

Table 3.41 Flow rate 12.5 ml/sec paraffin wax mixed with 0.5 volume % NH2 group functionalized grapheme

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 37.8 | 36.5 | 70 | 68.5 | 21 | 85 |
| 10 | 41.9 | 40.4 | 72 | 70.5 | 21 | 85 |
| 20 | 44.9 | 42.6 | 73.6 | 71.5 | 21 | 85 |
| 30 | 46.8 | 44.4 | 75.1 | 73 | 21 | 85 |
| 40 | 48.5 | 46.2 | 77 | 75 | 21 | 85 |
| 50 | 50.4 | 48.6 | 79.1 | 77.5 | 21 | 85 |
| 60 | 52.7 | 50.7 | 81 | 79 | 21 | 85 |
| 70 | 54 | 51.6 | 82.7 | 81 | 21 | 85 |
| 80 | 55.2 | 52.6 | 83.4 | 82.1 | 21 | 85 |
| 90 | 56.8 | 54 | 84 | 83 | 21 | 85 |
| 100 | 58.5 | 57.1 | 84.9 | 83.8 | 21 | 85 |

Table 3.42 Flow rate 25 ml/sec paraffin wax mixed with 0.5 volume % NH2 group functionalized graphene

| TIME (minutes) | PCM INLET TEMPERATURE | PCM OUTLET TEMPERATURE | HTF INLET TEMPERATURE | HTF OUTLET TEMPERATURE | AMBIENT TEMPERATURE | HTF COLLECTOR TEMPERATURE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 36.9 | 35.4 | 78.4 | 77.3 | 21 | 85 |
| 10 | 39.5 | 37.3 | 79.4 | 78 | 21 | 85 |
| 20 | 42 | 40.1 | 80.9 | 79 | 21 | 85 |
| 30 | 45.2 | 43.4 | 81.9 | 80 | 21 | 85 |
| 40 | 48.8 | 46.1 | 82.8 | 80.5 | 21 | 85 |
| 50 | 51.8 | 49.1 | 83.7 | 81.2 | 21 | 85 |
| 60 | 54.9 | 52.1 | 84.1 | 82.6 | 21 | 85 |
| 70 | 57.3 | 55.4 | 84.9 | 83.6 | 21 | 85 |