Dental Research Center Shear Test Diameter 3 mm

(IP) GIC group

# specimen 1 to 1 0

10

specimen #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Shear stress [ MPa]

8

6

4

2

0

0. 0 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 9 1. 0 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6

Extension [m m]

|  | Maximum Load [N] | Shear stress at Maximum Load [MPa] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36.86611 | 5.21549 |
| 2 | 58.67384 | 8.30065 |
| 3 | 44.47470 | 6.29188 |
| 4 | 63.79768 | 9.02553 |
| 5 | 44.93201 | 6.35658 |
| 6 | 32.29854 | 4.56931 |
| 7 | 48.20864 | 6.82013 |
| 8 | 51.09108 | 7.22791 |
| 9 | 55.39873 | 7.83732 |
| 10 | 39.72703 | 5.62022 |
| Mean | 47.54684 | 6.72650 |
| Standard deviation | 9.92508 | 1.40411 |

Page 1 of 1