Dental Research Center Shear Test Diameter 3 mm 
(IP) GIC group
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	Maximum Load [N]
	Shear stress at Maximum Load
[MPa]

	1
	36.86611
	5.21549

	2
	58.67384
	8.30065

	3
	44.47470
	6.29188

	4
	63.79768
	9.02553

	5
	44.93201
	6.35658

	6
	32.29854
	4.56931

	7
	48.20864
	6.82013

	8
	51.09108
	7.22791

	9
	55.39873
	7.83732

	10
	39.72703
	5.62022

	Mean
	47.54684
	6.72650

	Standard deviation
	9.92508
	1.40411
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