Dental Research Center Shear Test Diameter 3 mm 
Arg-TiO2 (IP) GIC group
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	Maximum Load [N]
	Shear stress at Maximum Load
[MPa]

	1
	48.82950
	6.90796

	2
	77.63004
	10.98240

	3
	67.78645
	9.58982

	4
	70.94267
	10.03633

	5
	77.02305
	10.89653

	6
	60.83341
	8.60617

	7
	69.27443
	9.80033

	8
	62.72732
	8.87410

	9
	48.75262
	6.89709

	10
	57.57887
	8.14574

	Mean
	64.13784
	9.07365

	Standard deviation
	10.33360
	1.46191
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