Dental Research Center Shear Test Diameter 3 mm

Arg-TiO2 (IP) GIC group

# Specimen 1 to 1 0

12

specimen #

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Shear stress [ MPa]

10

8

6

4

2

0

0. 0	0. 1	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 8	0. 9	1. 0	1. 1

Extension [m m]

|  | Maximum Load [N] | Shear stress at Maximum Load [MPa] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48.82950 | 6.90796 |
| 2 | 77.63004 | 10.98240 |
| 3 | 67.78645 | 9.58982 |
| 4 | 70.94267 | 10.03633 |
| 5 | 77.02305 | 10.89653 |
| 6 | 60.83341 | 8.60617 |
| 7 | 69.27443 | 9.80033 |
| 8 | 62.72732 | 8.87410 |
| 9 | 48.75262 | 6.89709 |
| 10 | 57.57887 | 8.14574 |
| Mean | 64.13784 | 9.07365 |
| Standard deviation | 10.33360 | 1.46191 |

Page 1 of 1