Table 4. Synthesis of 1H-pyrazolo [1,2-b] phthalazine 5,10 diones in the presence of ZnFe2O4 NPs.

| Entry | Substrate | Products | Time (min) | Yield (%) | M.P(oC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Obs. | Repref |
|  |  |  | 60 | 94 | 270 | 269-27156 |
|  |  |  | 60 | 88 | 268 | 269-27057 |
|  |  |  | 60 | 94 | 258 | 256-25840 |
|  |  |  | 65 | 92 | 258 | 256-25858 |
|  |  |  | 60 | 90 | 268 | 266-26856 |
|  |  |  | 60 | 88 | 260 | 257-25943 |
|  |  |  | 65 | 90 | 258 | 258-26041 |
|  |  |  | 60 | 94 | 262 | 262-2647 |
|  |  |  | 70 | 90 | 274 | 270-27259 |
|  |  |  | 65 | 89 | 272 | 270-27241 |
|  |  |  | 60 | 87 | 270 | 265-26742 |
|  |  |  | 60 | 94 | 278 | 278-28043 |

Reaction condition: 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione (1 mmol), benzaldehyde (1 mmol), malononitrile (1 mmol), ZnFe2O4 nanoparticles (40 mg), solvent (10 ml), reflux.