
Table 4. Synthesis of 1H-pyrazolo [1,2-b] phthalazine 5,10 diones in the presence of ZnFe2O4 NPs.
	Entry
	Substrate
	Products
	Time (min)
	Yield (%)
	M.P(oC)


	
	
	
	
	
	Obs.
	Repref

	1. 
	

	

	60
	94
	270
	269-27156


	2. 
	

	

	60
	88
	268
	269-27057


	3. 
	

	

	60
	94
	258
	256-25840


	4. 
	

	

	65
	92
	258
	256-25858


	5. 
	

	

	60
	90
	268
	266-26856


	6. 
	

	

	60
	88
	260
	257-25943


	7. 
	

	

	65
	90
	258
	258-26041



	8. 

	

	

	60
	94
	262
	262-2647


	9. 
	

	

	70
	90
	274
	270-27259


	10. 
	

	

	65
	89
	272
	270-27241


	11. 
	

	


	60
	87
	270
	265-26742


	12. 
	

	

	60
	94
	278
	278-28043



Reaction condition: 2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione (1 mmol), benzaldehyde (1 mmol), malononitrile (1 mmol), ZnFe2O4 nanoparticles (40 mg), solvent (10 ml), reflux.
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