Table 2 
EIS parameters of coupons in different media
	Duration           Rs (Ω cm2)       Rct (Ω cm2)     Qdl (S sn cm-2)        n              Cdl             Rf ( Ω cm2)        Cf (F cm-2)                      


IW-S
          0 h            20.89              1327               0.001192              0.76              -             47.54             7.596×10-8
        96 h            28.58              1014               0.001481              0.55              -             79.25             7.436×10-8
           168 h                30.48               378.3              0.001888              0.6               -             76.25              8.791×10-8
       264 h           29.85              264.8              0.002122              0.58              -             83.93             7.748×10-8                                                       
       336 h           26.72              277.5              0.003255              0.39              -             83.36             6.963×10-8

IW-SM       
         0 h              24.42            821.4               0.0008154            0.6604           -             111.8            3.080×10-8
       96 h              21.18            2887                0.0002316            0.8543           -             102.6            3.181×10-8
      168 h             21.8              1363                0.0004732            0.8288           -             107.7            3.057×10-8
      264 h             20.75            559.4               0.0009165            0.7497           -             102.2            3.184×10-8
      336 h             22.26            286.7               0.001672              0.6617           -             115.7            2.919×10-8

   IW-API-SM
          0 h            28.95             429.3              0.00316                  0.55              -             104.4            3.053×10-8
        96 h            24.11             1836               0.0002752             0.8287           -             144.8            2.509×10-8
       168 h           40.75              614                0.001173               0.71               -             229.1            1.554×10-8
       264 h           40.32             786.1                     -                        -          5.573×10-9             -                     -
       336 h           59.83             830.6                    -                       -            5.215×10-9          -                     -

IW-API NO3- SM
         0 h             23.13             641.8              0.001836              0.6064           -              95.21           3.581×10-8
       96 h             24.67            1871                0.0002206            0.851             -              116.5           3.12×10-8         
      168 h            26.12             821.1              0.000733              0.8146           -              121.6           2.558×10-8
      264 h            25.06             227.7              0.001634              0.7153           -              159.9           2.221×10-8
      336 h            22.88             185.1              0.002037              0.64               -              169.2           2.527×10-8
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