Table 3 
Tafel polarization studies on carbon steel in different media
	     Duration
	Ecorr (V)
	βc (1/V)
	   βa (1/V) 
	    Rp (Ω cm2)
	      icorr (A cm-2)
	 


    IW-S
              0 h                -0.555                  2.981                 7.009                  625.2                   6.963×10-5                      
            96 h                -0.639                  2.329                 7.007                  709.2                   6.565× 10-5                     
           168 h               -0.615                  1.685                 6.479                  546.0                   0.975×10-4
                 264 h               -0.603                  1.698                 7.376                  489.6                   0.978×10-4
           336 h               -0.572                  2.404                 5.964                  483.6                   1.074×10-4       
                
     IW- SM 
             0 h                 -0.672                  2.084                 6.719                 640.8                     7.736×10-5                    
           96 h                  -0.711                 4.649                 9.245                 1626                      1.925×10-5                      
          168 h                 -0.716                 3.384                 7.843                 937.6                     3.690×10-5              
          264 h                 -0.700                 3.408                 7.179                 637.2                     6.442×10-5                      
          336 h                 -0.679                 2.326                 6.458                 463.2                     1.068×10-4   
                
       IW-API-SM
             0 h                   -0.590                3.011                 6.140                 469.2                     1.013×10-4                     
           96 h                   -0.714                4.692                 8.382                1438.2                    2.311×10-5                       
           168 h                 -0.715                4.010                 6.663                 868.8                     4.689×10-5               
           264 h                 -0.695                3.841                 5.609                 1249.2                   3.684×10-5                       
           336 h                 -0.670                4.192                 5.397                 1194                      3.797×10-5    
                 
       IW-API NO3-SM
             0 h                   -0.589                 2.751                 6.389                 514.8                    0.923×10-4                    
           96 h                   -0.700                 4.137                 8.416                 1244.4                  2.783×10-5                 
           168 h                 -0.712                 4.569                 7.333                 820.8                    4.450×10-5    
           264 h                 -0.687                 2.752                 6.254                 559.2                    0.8616×10-4                   
           336 h                 -0.677                 2.557                 6.005                 489.6                    1.035×10-4         
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