| Table 4. Solvent-free synthesis of pyrazole carbonitrile derivatives catalyzed by copper-based nano-magnetic catalyst at 30 °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Time | Yield (%) | m.p.(°C) Found | m.p.(°C) Reported (22, 31) |
|  | 7 min | 90% | 158-160 | 156-160 |
|  | 5 min | 65% | 130-133 | 128-130 |
|  | 6 min | 74% | Semi-solid | Semi-solid |
|  | 4 min | 65% | 157-159 | 162-164 |
|  | 5 min | 55% | 126-128 | 128-130 |
|  | 4 min | 78% | 156-159 | 164-165 |
|  | 9 min | 87% | 115-117 | 117-118 |
|  | 10 min | 92% | 119-121 | 108-110 |
|  | 8 min | 78% | 128-130 | 130-132 |
|  | 13 min | 75% | 146-148 | 161-163 |
|  | 12 min | 55% | 208-211 | 224-225 |
|  | 10 min | 66% | 109-110 | 104-106 |

Table 7. Solvent-free synthesis of arylmethylene-pyrazol derivatives catalyzed by copper-based nano-magnetic catalyst at 30 °C Entry; R; Time(min); Yield (%)[a]; M. p (o C); M. p (o C) Reported(16, 33). 1; C6H5; 9; 60; 166-168; 170-173. 2; 3-BrC6H4; 8; 65; 167-170; 165-168. 3; 4-BrC6H4; 6; 78; 205-209; 217-218. 4; 2,4-(Cl)2C6H3; 5; 68; 218-220; 220-222. 5; 2-ClC6H4; 7; 76; 224-226; 235-237. 6; 4-ClC6H4; 5; 74; 196-199; 209-210. 7; 4-MeC6H4; 10; 59; 101-105; 92-94. 8; 4-OH,3-OEt C6H4; 12; 62; 210-212; 205-207. 9; 2-OHC6H4; 8; 68; 215-219; 227-229. 10; 3-OHC6H4; 9; 76; 162-164; 165-167. 11; 2-OMeC6H4; 10; 85; 205-210; 210-212. 12; 3-OMeC6H4; 12; 73; 182-185; 180-182. 13; 4-OMeC6H4; 14; 70; 155-159; 174-176. 14; 3-NO2C6H4; 7; 75; 203-209; 217-218. [a] Isolated pure yield