Table S 1. Results of recovery tests.

| Artificial sample | MPs observed (n) |  | Identification efficiency (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size a | Size b | Size a | Size b |
| Sludge | 35 | 43 | 70 | 86 |
|  | 39 | 45 | 78 | 90 |
|  | 39 | 40 | 78 | 80 |
| Mean± SD |  |  | 75.33± 4.61 | 85.33± 5.03 |
| Wastewater | 37 | 39 | 74 | 78 |
|  | 33 | 41 | 66 | 82 |
|  | 35 | 41 | 70 | 82 |
| Mean± SD |  |  | 70± 4 | 80.66± 2.3 |
| Effluent | 42 | 46 | 84 | 92 |
|  | 40 | 44 | 80 | 88 |
|  | 38 | 41 | 76 | 82 |
| Mean± SD |  |  | 75.11± 5.66 | 84.44± 4.77 |

Table S 2. Control of secondary contamination of the blank samples.

| Sort | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiber | 0 | 5(500-1000µm) | 1(500-1000µm) |
| Fragment | 0 | 0 | 0 |
| Sheet | 0 | 0 | 0 |

a: under the hood, b: Laboratory space, c: Next to the loop

| Table S3. Characterizes of MPs identified in sludge samples. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 18 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 |
|  | 100-250 | 24 | 5 | 1 | 37 | 4 | 5 | 14 | 9 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| sample 1 | 250-500 | 32 | 3 | 6 | 35 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 142 |
|  | 500-1000 | 35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 |
|  | 1000-5000 | 24 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 133 | 10 | 7 | 131 | 7 | 12 | 55 | 19 | 14 | 49 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 461 |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 21 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 65 | 2 | 0 | 46 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 166 |
|  | 100-250 | 34 | 2 | 3 | 30 | 5 | 3 | 15 | 4 | 4 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 130 |
| sample 2 | 250-500 | 41 | 1 | 0 | 42 | 3 | 1 | 20 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 |
|  | 500-1000 | 31 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 |
|  | 1000-5000 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 134 | 4 | 5 | 131 | 10 | 4 | 108 | 11 | 6 | 90 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 530 |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 25 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 21 | 6 | 10 | 31 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 135 |
|  | 100-250 | 25 | 4 | 0 | 41 | 2 | 3 | 30 | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 157 |
| sample 3 | 250-500 | 34 | 2 | 0 | 25 | 4 | 1 | 23 | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 133 |
|  | 500-1000 | 39 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 |
|  | 1000-5000 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 139 | 6 | 2 | 136 | 12 | 4 | 91 | 7 | 12 | 125 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 567 |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
|  | 100-250 | 27 | 2 | 1 | 44 | 4 | 2 | 26 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 142 |
| sample 4 | 250-500 | 34 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 |
|  | 500-1000 | 53 | 2 | 1 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 |
|  | 1000-5000 | 45 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 182 | 10 | 2 | 156 | 6 | 3 | 78 | 7 | 10 | 111 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 592 |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 18 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 89 |
|  | 100-250 | 25 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | 19 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 106 |
| sample 5 | 250-500 | 39 | 4 | 2 | 39 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 130 |
|  | 500-1000 | 88 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 |
|  | 1000-5000 | 94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 264 | 18 | 6 | 155 | 4 | 3 | 81 | 9 | 2 | 96 | 10 | 0 | 16 | 2 | 2 | 668 |
|  | Size |  | white |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 22 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 |
|  | 100-250 | 35 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 109 |
| sample 6 | 250-500 | 83 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 195 |
|  | 500-1000 | 107 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 220 |
|  | 1000-5000 | 116 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total |  | 363 | 15 | 6 | 177 | 1 | 1 | 79 | 6 | 2 | 103 | 7 | 3 | 20 | 0 | 1 | 784 |

| Table S 4. Characterizes of MPs identified in wastewater samples. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 82 | 9 | 3 | 95 | 11 | 5 | 65 | 9 | 9 | 86 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 399 |
|  | 100-250 | 102 | 14 | 1 | 142 | 6 | 6 | 72 | 3 | 3 | 75 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 452 |
| sample 1 | 250-500 | 168 | 13 | 3 | 89 | 8 | 3 | 68 | 6 | 2 | 93 | 3 | 2 | 30 | 6 | 0 | 494 |
|  | 500-1000 | 173 | 8 | 2 | 151 | 5 | 2 | 39 | 3 | 1 | 68 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 465 |
|  | 1000-5000 | 87 | 3 | 3 | 62 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 206 |
| Total |  | 612 | 47 | 12 | 539 | 32 | 17 | 270 | 22 | 15 | 340 | 13 | 11 | 75 | 9 | 2 | 2016 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 76 | 2 | 0 | 125 | 8 | 9 | 28 | 3 | 8 | 21 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 295 |
|  | 100-250 | 128 | 6 | 1 | 182 | 10 | 7 | 57 | 15 | 10 | 42 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 477 |
| sample 2 | 250-500 | 224 | 12 | 5 | 223 | 12 | 4 | 50 | 7 | 5 | 35 | 6 | 0 | 28 | 0 | 1 | 612 |
|  | 500-1000 | 262 | 2 | 1 | 108 | 2 | 1 | 69 | 2 | 1 | 44 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 513 |
|  | 1000-5000 | 53 | 1 | 0 | 72 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 176 |
| Total |  | 743 | 23 | 7 | 710 | 36 | 21 | 208 | 27 | 24 | 169 | 12 | 4 | 87 | 0 | 2 | 2073 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 81 | 4 | 0 | 125 | 8 | 9 | 32 | 3 | 8 | 26 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 316 |
|  | 100-250 | 148 | 10 | 3 | 182 | 10 | 7 | 54 | 15 | 10 | 46 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 507 |
| sample 3 | 250-500 | 213 | 8 | 6 | 218 | 12 | 4 | 47 | 7 | 5 | 38 | 7 | 3 | 21 | 0 | 2 | 591 |
|  | 500-1000 | 235 | 1 | 5 | 98 | 2 | 1 | 76 | 2 | 1 | 49 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 487 |
|  | 1000-5000 | 59 | 3 | 1 | 72 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 169 |
| Total |  | 736 | 26 | 15 | 695 | 36 | 21 | 215 | 27 | 24 | 177 | 16 | 10 | 67 | 1 | 4 | 2070 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 87 | 2 | 1 | 117 | 2 | 2 | 69 | 8 | 14 | 97 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 416 |
|  | 100-250 | 126 | 9 | 3 | 163 | 9 | 4 | 73 | 5 | 4 | 86 | 12 | 2 | 16 | 1 | 2 | 515 |
| sample 4 | 250-500 | 181 | 6 | 2 | 109 | 5 | 2 | 78 | 4 | 3 | 71 | 5 | 2 | 21 | 3 | 0 | 492 |
|  | 500-1000 | 174 | 5 | 1 | 149 | 2 | 3 | 43 | 1 | 3 | 57 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 451 |
|  | 1000-5000 | 76 | 14 | 0 | 83 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 262 |
| Total |  | 644 | 36 | 7 | 621 | 19 | 12 | 299 | 21 | 25 | 346 | 31 | 6 | 61 | 5 | 3 | 2136 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 98 | 5 | 0 | 115 | 5 | 0 | 35 | 2 | 4 | 39 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 325 |
|  | 100-250 | 183 | 9 | 1 | 198 | 1 | 4 | 49 | 0 | 2 | 32 | 1 | 1 | 26 | 4 | 2 | 513 |
| sample 5 | 250-500 | 248 | 4 | 5 | 214 | 6 | 3 | 31 | 5 | 4 | 48 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 593 |
|  | 500-1000 | 265 | 1 | 5 | 132 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 533 |
|  | 1000-5000 | 98 | 0 | 4 | 64 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 219 |
| Total |  | 892 | 19 | 15 | 723 | 13 | 8 | 203 | 8 | 11 | 190 | 10 | 7 | 73 | 8 | 3 | 2183 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 99 | 8 | 2 | 102 | 6 | 2 | 86 | 9 | 1 | 60 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 400 |
|  | 100-250 | 218 | 5 | 5 | 241 | 11 | 7 | 42 | 9 | 6 | 38 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 607 |
| sample 6 | 250-500 | 242 | 6 | 2 | 269 | 9 | 3 | 65 | 14 | 4 | 25 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 662 |
|  | 500-1000 | 168 | 9 | 2 | 187 | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 18 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0 | 434 |
|  | 1000-5000 | 86 | 1 | 0 | 83 | 3 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 |
| Total |  | 813 | 29 | 11 | 882 | 34 | 15 | 233 | 37 | 11 | 143 | 32 | 6 | 59 | 3 | 0 | 2308 |

| Table S 5. Characterizes of MPs identified in effluent samples. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
|  | 100-250 | 14 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 |
| sample 1 | 250-500 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | 500-1000 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
|  | 1000-5000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total |  | 38 | 2 | 1 | 45 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
|  | 100-250 | 19 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| sample 2 | 250-500 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
|  | 500-1000 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | 1000-5000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total |  | 53 | 3 | 1 | 52 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 145 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
|  | 100-250 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| sample 3 | 250-500 | 16 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
|  | 500-1000 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
|  | 1000-5000 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total |  | 48 | 1 | 2 | 54 | 2 | 0 | 21 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 152 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|  | 100-250 | 13 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| sample 4 | 250-500 | 14 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
|  | 500-1000 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|  | 1000-5000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total |  | 45 | 3 | 1 | 55 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 153 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
|  | 100-250 | 22 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| sample 5 | 250-500 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
|  | 500-1000 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|  | 1000-5000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total |  | 55 | 0 | 2 | 58 | 1 | 3 | 19 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 160 |
|  | Size |  | White |  |  | Black |  |  | Blue |  |  | Red |  |  | Green |  | Total |
|  |  | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment | Fiber | Sheet | Fragment |  |
|  | 100> | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
|  | 100-250 | 16 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| sample 6 | 250-500 | 14 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
|  | 500-1000 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
|  | 1000-5000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total |  | 50 | 4 | 2 | 59 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 174 |