Table 3 Synthesis of various quinoxaline derivatives from the reaction of 1,2-diamines and 1,2-diketones using Fe3O4@EDA-SO3H as the catalyst a

| Entry | 1,2-diamine | 1,2-diketone | Product | Time (min) | Yield (%)b | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | immediately | 97 | [52] |
| 2 |  |  |  | 8 | 96 | [51] |
| 3 |  |  |  | 10 | 95 | [52] |
| 4 |  |  |  | 15 | 96 | [51] |
| 5 |  |  |  | 10 | 96 | [56] |
| 6 |  |  |  | immediately | 98 | [51] |
| 7 |  |  |  | 10 | 97 | [56] |
| 8 |  |  |  | 22 | 65 | [57] |
| 9 |  |  |  | 10 | 97 | [51] |
| 10 |  |  |  | 15 | 94 | [58] |
| 11 |  |  |  | immediately | 95 | [56] |
| 12 |  |  |  | immediately | 97 | [59] |
| 13 |  |  |  | immediately | 97 | [60] |
| 14 |  |  |  | 14 | 95 | [51] |
| 15 |  |  |  | 17 | 95 | [52] |

Reaction conditions: 1,2-phenylenediamine (1 mmol), 1,2-diketone (1 mmol), Fe3O4@EDA-SO3H (0.032 g), ethanol (3 mL), room temperature.

a Isolated yield

Table 6  Synthesis of benzothiazole and benzoxazole derivatives from condensation reaction of 2-amino(thio)phenols with benzaldehydes using Fe3O4@EDA-SO3H as the catalyst a

| Entry | 2-amino(thio)phenol | Aldehyde | Product | Time (min) | Yield (%) | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 10 | 97 | [53] |
| 2 |  |  |  | 13 | 95 | [54] |
| 3 |  |  |  | 15 | 90 | [54] |
| 4 |  |  |  | 16 | 92 | [61] |
| 5 |  |  |  | 18 | 85 | [53] |
| 6 |  |  |  | 20 | 90 | [62] |
| 7 |  |  |  | 35 | 80 | [53] |
| 8 |  |  |  | 45 | 85 | [53] |
| 9 |  |  |  | 14 | 95 | [61] |
| 10 |  |  |  | 11 | 97 | [63] |
| 11 |  |  |  | 25 | 60 | [63] |
| 12 |  |  |  | 20 | 87 | [53] |
| 13 |  |  |  | 14 | 90 | [64] |
| 14 |  |  |  | 27 | 85 | [53] |
| 15 |  |  |  | 12 | 90 | [54] |
| 16 |  |  |  | 15 | 95 | [55] |
| 17 |  |  |  | 12 | 95 | [55] |
| 18 |  |  |  | 10 | 97 | [65] |
| 19 |  |  |  | 35 | 80 | [55] |
| 20 |  |  |  | 22 | 78 | [55] |
| 21 |  |  |  | 20 | 82 | [66] |
| 22 |  |  |  | 45 | 50 | [61] |

Reaction conditions: 2-amino(thio)phenol (1 mmol), benzaldehyde (1 mmol), ethanol/water (3 mL), catalyst (0.032 g), 80º C (refluxing ethanol).

aIsolated yields.