Supplementary material

Physical and chemical characterization of Pb-rich particles from a Pb-Zn smelting and refining factory on the environment and health under semiarid conditions

M.F. Soto-Jiméneza*, S. Roos-Muñoza,b, S. Soto-Moralesc, L.E. Gómez-Lizarrágad, L. Bucio-Galindoe

aUnidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Mazatlán, Sinaloa, México.

bTecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, México.

cInstituto Nacional de de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, México.

dInstituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Mexico city.

eLaboratorio de Cristalografía y Materiales Naturales, Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Mexico city, México.

Correspondent author:

Telephone number: +52 (669) 9852845 to 48.

Fax number: +52 (669) 9826133

E-mail: martin@ola.icmyl.unam.mx

ORCID 0000-0001-7584-3684

Table S1. Type of mineral and elemental composition evaluated by EDX in metal-rich particles collected in urban dust fallout collected in <1 km-radius in all directions around the Met-Mex complex (2015-2017 surveys).

| Mineral type | Major elements (min-max wt. %) | Counts per 1000 particles | Identified particles | Abundance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si-rich | Si-dominant (56-87) | 419(408-530) | 19,215 | 47.2% |
| Si+Al | Si(55-66); Al(5-14) | 372(224-386) | 12,015 | 29.5% |
| Si+Fe | Si(26-41); Fe(11-53) | 163(110-166) | 5,483 | 13.5% |
| Si+ Ca | Si(11-45); Ca(5-17) | 31(6-122) | 3,004 | 7.4% |
| Si+Cu+Zn | Si(41); Cu(6-9); Zn(7-11) | 3(2-4) | 119 | 0.29% |
| Si+Pb+Zn | Si(46-68); Pb(3-36); Zn (3-12) | 1.8(0.2-2) | 40 | 0.10% |
| Si+Cu | Si(16-60); Cu(4-5) | 1.0(0.2-1.1) | 24 | 0.06% |
| Si+P+Al | Si(50-57); P(5-25); Al(6-8) | 1.0(0.2-1.1) | 24 | 0.06% |
| Si+P | Si(8-57);P(5-25) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Fe-rich | Fe-dominant (63-97) | 1.0(0.2-1.1) | 24 | 0.06% |
| Fe+Si | Fe(14-79); Si(13-23) | 4.1(3.9-7.5) | 199 | 0.49% |
| Fe+Pb+Si | Fe(60-63); Pb(18-20); Si (4-5) | 3.1(0.2-3.2) | 64 | 0.16% |
| Fe+Pb+Cu | Fe(25-75); Pb(4-5); Cu(3) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Fe+Ca+Si | Fe(33); Ca(23); Si (20) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Ca-rich | Ca-dominant (73-79) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Ca+Si | Ca(5-24); Si(4-16) | 1.1(1.0-1.4) | 48 | 0.12% |
| Ca+Cu | Ca(28-55); Cu(1-4) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Ca+Mg | Ca(4-22); Mg(2-9) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Ca+P | Ca(9-21); P(1-19) | 0.3(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Pb-rich | Pb-dominant (59-75) | 1.5(1.3-1.8) | 138 | 0.34% |
| Pb-Si | Pb(12-38); Si(8-25) | 0.7(0-1.1) | 24 | 0.06% |
| Pb-P-Si | Pb(46); P(17); Si(8) | 0.2(0.1-0.3) | 8 | 0.02% |
| Sn-rich | Sn-dominant (78-82) | 0.8(0.6-1.1) | 32 | 0.08% |
| Zn-rich | Zn-dominant (76-90) | 0.5(0.5-0.7) | 143 | 0.35% |
| Others | Different metals | 1.3(1.2-1.8) | 32 | 0.08% |

Table S2. Variation spatial-temporal of dust fall rates (DFR, g m-2 d-1) and Pb-load (mg m-2 d-1) determined by collecting atmospherically deposited material sinking by dry deposition in the urban area from Torreón in 2015 and 2017 surveys.

| Direction and distance to Met-Mex smelter | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dust fall rate (g m-2 d-1) |  |  |  |  |
| SE 0.7 km (n= xx) | 0.61±0.32 | 0.67±0.24 | 0.68±0.26 | 0.65±0.34 | 0.47±0.21 |
| NW 0.5 km | 0.82±0.21 | 0.90±0.08 | 0.80±0.25 | 0.84±0.19 | 0.81±0.05 |
| N 0.7 km | 0.53±0.23 | 0.66±0.16 | 0.70±0.09 | 0.56±0.17 | 0.51±0.26 |
| NE 0.7 km | 0.28±0.10 | 0.57±0.30 | 0.57±0.26 | 0.41±0.34 | 0.40±0.48 |
| SE <3 km | 0.27±0.12 | 0.51±0.26 | 0.46±0.41 | 0.24±0.08 | 0.35±0.37 |
| NW 3 km | 0.23±0.11 | 0.26±0.15 | 0.15±0.23 | 0.22±0.10 | 0.12±0.16 |
|  | Lead dry deposition (mg m-2 d-1) |  |  |  |  |
| SE 0.7 km | 0.50±0.29 | 0.49±0.01 | 0.61±0.43 | 0.51±0.22 | 0.46±0.04 |
| NW 0.5 km | 0.75±0.07 | 0.96±0.01 | 0.62±0.24 | 0.93±0.12 | 0.80±0.00 |
| N 0.7 km | 0.43±0.28 | 0.63±0.26 | 0.70±0.08 | 0.63±0.15 | 0.63±0.04 |
| NE 0.7 km | 0.21±0.06 | 0.49±0.45 | 0.46±0.40 | 0.45±0.41 | 0.21±0.05 |
| SE <3 km | 0.21±0.03 | 0.24±0.17 | 0.14±0.02 | 0.25±0.15 | 0.07±0.01 |
| NW 3 km | 0.33±0.18 | 0.22±0.09 | 0.18±0.10 | 0.15±0.06 | 0.24±0.13 |