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[bookmark: _GoBack]	Table S1 Crystal data and structure refinement parameters for complex 1.
	Empirical formula
	C14H10N2O

	Formula weight
	222.24

	Crystal system
	Monoclinic

	Space group
	P21/n

	a (Å)
	8.099 (6)

	b (Å)
	6.847 (5)

	c (Å)
	19.748 (15)

	β (º)
	93.91 (3)

	V (Å3)
	1092.6 (14)

	Z
	4

	Dc (g cm-3)
	1.351

	θ 
	2.8-25.5

	Measured refls.
	25043

	Independent refls.
	2033

	Rint
	0.094

	S
	1.04

	R1/wR2
	0.051/0.118

	max/min (eÅ-3)
	0.14/-0.14

	CCDC
	2252911


























Table S2: Selected bond distances and angles for complexes 1 (Å, º)
	C7-O1 
	1.227(8) 
	N1-N2 
	1.387(8)

	C8-N2 
	1.269(13)
	
	

	
	
	
	

	C7-N1-C9 
	121.0(6)
	N2-N1-C9 
	114.0(7) 
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Figure S1: Excitation and emission spectra of ligand (K)
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