Table S1 EDX element content map of ZrO2/ZnO nanocomposites

| Element | Atomic weight percentage |
| --- | --- |
| Zr | 65.32 |
| Zn | 1.76 |
| O | 30.31 |