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	Properties
	Value

	Specific gravity, Gs
	2.73

	Water content, w (%)
	168.5

	Density,  (g/cm3)
	1.30

	Void ratio, e0
	4.62

	Liquid limit, wL (%)
	51.9

	Plastic limit, wP (%)
	24.8

	Plasticity index, Ip
	23.3

	PH
	8.1

	Vane shear strength, CU (kPa)
	≈0

	Clay (0.005~0.075 mm), (%)
	34.69

	Silt (0.005~0.075 mm), (%)
	49.21

	Sand (0.075~2 mm), (%)
	16.10
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	Case 
No.
	Time 
ratio
	A schedule of vacuum pressure applied (Days)
([image: ] bottom vacuum [image: ] top vacuum)

	T1
	1: 0.5
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	T2
	1: 1
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	T3
	1: 3
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	T4
	1: 5
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	T5
	/
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