Table 2

Parameters of PFO, PSO, and Elovich models for Pb removal onto CROF

| PFO |  |  |  |  | PSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elovich |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | qe | R2 |  |  | K |  |  |  | qe |  |  |  | R2 |  |  |  | α |  |  | β |  | R2 |  |
| 0.505 | 12.167 | 0.754 |  |  |  | 0.226 |  | 12.322 |  |  |  | 0.991 |  |  |  |  | 2.983 |  | 4.286 |  | 0.873 |  |
| Langmuir |  |  |  |  | Freundlich |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sips |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KL | qmax | R2 |  | Kf |  |  | 1/n |  |  | R2 | KLF |  |  |  |  | a |  | n |  |  | R2 |  |  |
| 1.648 | 15.015 | 0.943 |  | 8.186 |  |  | 0.395 |  |  | 0.831 | 44.222 |  |  |  |  | 3.478 |  | 1.424 |  |  | 0.957 |  |  |