Table 2 
Parameters of PFO, PSO, and Elovich models for Pb removal onto CROF
	PFO
	
	PSO
	
	Elovich

	K1
	
	R2
	
	K
	
	R2
	
	α
	β
	R2

	0.505
	12.167
	0.754
	
	0.226
	12.322
	0.991
	
	2.983
	4.286
	0.873

	Langmuir
	
	Freundlich
	Sips

	KL
	
	R2
	
	Kf
	1/n
	R2
	KLF
	a
	n
	R2

	1.648
	15.015
	0.943
	
	8.186
	0.395
	0.831
	44.222
	3.478
	1.424
	0.957



