Table 1

Pore structural parameters of CROF

|  | Unit | value |
| --- | --- | --- |
| BET | m2/g | 2.58 |
| external surface area: | m2/g | 2.06 |
| Total pore | cm3/g | 0.01 |
| Micropore | cm3/g | 0.0001 |