Table 1 
Pore structural parameters of CROF
	
	Unit
	value

	BET
	m2/g
	2.58

	external surface area:
	m2/g
	2.06

	Total pore
	cm3/g
	0.01

	Micropore
	cm3/g
	0.0001



