Table 3

Parameters for adsorption thermodynamics of Pb2+ on CROF

| T/K | ∆Gθ/kJ∙mol-1 | ∆Hθ/kJ∙mol-1 | ∆Sθ/J∙(L∙mol)-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 293 | -0.25 | -50.63 | -0.002 |
| 298 | -0.23 |  |  |
| 303 | -0.09 |  |  |
| 308 | -0.02 |  |  |