Table 3
Parameters for adsorption thermodynamics of Pb2+ on CROF
	T/K

	/kJ∙mol-1
	/kJ∙mol-1
	/J∙(L∙mol)-1

	293
	-0.25

	-50.63







	-0.002


	298
	-0.23

	
	

	303
	-0.09

	
	

	308
	-0.02

	
	



