Table 2. The compressive strength test results of the tabia samples (MPa).

| Sample | TFG | NW | LW | JY | PY | ZY | HY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.85 | 7.22 | 5.67 | 7.82 | 3.75 | 6.86 | 5.76 |
| 2 | 5.87 | 6.75 | 5.86 | 8.64 | 4.12 | 5.19 | 6.78 |
| 3 | 6.47 | 6.67 | 6.11 | 7.21 | 4.55 | 5.32 | 7.59 |
| Average | 5.73 | 6.88 | 5.88 | 7.89 | 4.14 | 5.79 | 6.71 |