Table 7. Sand grain size weight distribution (%) test results of tabia samples.

| Mesh | TFG | NW | LW | JY | PY | ZY | HY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >10 | 10.7 | 16.6 | 5.6 | 11.6 | 1.4 | 5.2 | 12.9 |
| 10-14 | 8.5 | 11.0 | 10.1 | 12.4 | 1.9 | 3.6 | 9.0 |
| 14-20 | 4.1 | 3.7 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | 2.6 | 4.7 |
| 20-30 | 13.9 | 8.5 | 16.2 | 13.6 | 6.9 | 8.9 | 6.7 |
| 30-40 | 12.5 | 7.3 | 15.0 | 9.8 | 12.6 | 11.3 | 8.1 |
| 40-60 | 18.0 | 13.3 | 21.8 | 14.9 | 27.7 | 21.1 | 13.9 |
| 60-80 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 13.1 | 10.4 | 10.6 |
| 80-100 | 6.4 | 9.0 | 5.9 | 8.1 | 11.9 | 12.0 | 10.4 |
| 100-120 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.2 | 5.2 |
| 120-150 | 7.8 | 10.3 | 5.2 | 7.9 | 9.6 | 11.4 | 10.6 |
| 150-200 | 6.6 | 7.8 | 4.0 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 7.9 |