Table 5. Density and porosity test results of tabia samples.

| Sample | Density (g/cm3) |  |  |  |  | Porosity (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Average |  | 1 | 2 | 3 | Average |
| TFG | 1.808 | 1.723 | 1.734 | 1.755 |  | 39.54 | 42.39 | 42.02 | 41.32 |
| NW | 1.593 | 1.536 | 1.472 | 1.534 |  | 46.73 | 48.64 | 50.80 | 48.72 |
| LW | 1.659 | 1.648 | 1.734 | 1.680 |  | 44.54 | 44.90 | 41.72 | 43.72 |
| JY | 1.607 | 1.636 | 1.647 | 1.630 |  | 46.79 | 45.30 | 44.94 | 45.68 |
| PY | 1.542 | 1.547 | 1.492 | 1.527 |  | 48.45 | 48.29 | 50.12 | 48.95 |
| ZY | 1.576 | 1.623 | 1.616 | 1.605 |  | 47.29 | 45.75 | 45.97 | 46.34 |
| HY | 1.617 | 1.634 | 1.623 | 1.625 |  | 45.96 | 45.09 | 45.36 | 45.47 |