Table 4. The surface Leeb hardness test results of the tabia samples (HLD).

| Sample | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFG | 324 | 316 | 343 | 287 | 335 | 321 |
| NW | 328 | 346 | 327 | 341 | 338 | 336 |
| LW | 256 | 241 | 292 | 271 | 308 | 273.6 |
| JY | 360 | 354 | 365 | 343 | 342 | 352.8 |
| PY | 337 | 325 | 354 | 352 | 351 | 343.8 |
| ZY | 325 | 319 | 361 | 327 | 329 | 332.2 |
| HY | 346 | 360 | 322 | 354 | 362 | 348.8 |