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Table S1 Experiment design for the preparation of PGMA@Fe3O4 microspheres
	Batch
	GMA (mL)
	NH3·H2O (mL)
	Na3Cit (g)
	Fe3+ (mol/L)
	Fe2+ (mol/L)

	A-1
	2.25
	1.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	A-2
	2.25
	2.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	A-3
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	A-4
	2.25
	4.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	A-5
	2.25
	5.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	A-6
	2.25
	6.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	B-1
	2.25
	3.0
	0.025
	0.1200
	0.0750

	B-2
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	B-3
	2.25
	3.0
	0.075
	0.1200
	0.0750

	B-4
	2.25
	3.0
	0.100
	0.1200
	0.0750

	B-5
	2.25
	3.0
	0.125
	0.1200
	0.0750

	B-6
	2.25
	3.0
	0.150
	0.1200
	0.0750

	C-1
	2.25
	3.0
	0.050
	0.0800
	0.0500

	C-2
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1000
	0.0625

	C-3
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	C-4
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1400
	0.0875

	C-5
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1600
	0.1000

	C-6
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1800
	0.1125

	D-1
	2.25
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	D-2
	4.50
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	D-3
	6.75
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750

	D-4
	9.00
	3.0
	0.050
	0.1200
	0.0750
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Fig. S1 FTIR spectra of PGMA and PGMA-NH2 microspheres
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Fig. S2 Effects of ammonia volume (a, b), Na3cit amount (c, d), Fe3+ and Fe2+ concentration (e, f) on the saturation magnetization, magnetic content, grain size, residual magnetization, and coercive force of PGMA@Fe3O4 microspheres
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