## Slide 1
 | Chemical composition (wt.%) |  |  |  |  |  |  | 
 | Co | Cr | W | Ni | Fe | Si | C | Mo
Stellite 6 | Bal. | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0
WC-6Co | 5.50-7.50 |  | Bal. |  |  |  | 5.60-5.90 | 
Table 1
Felix-Martinez et al., 2023

## Slide 2
 | Laser power (W) | Velocity (mm/s) | Powder Feed rate (g/min) | Frequency (Hz) | Duty Function (%) | Idle time (s)
Samples (coatings) |  |  |  |  |  | 
S1 | 1000 | 5 | 9 | --- | --- | 0
S2 | 1000 | 5 | 9 | --- | --- | 3
S3 | 1000 | 5 | 9 | --- | --- | 5
S4 | 1250 | 5 | 12 | 20 | 50 | 0
S5 | 1250 | 5 | 12 | 20 | 50 | 3
S6 | 1250 | 5 | 12 | 20 | 50 | 5
Table 2
Felix-Martinez et al., 2023

## Slide 3
 | Room Temperature |  |  | High Temperature | 
Samples (coatings) | Hardness (HV) | CoF (µ) | Wear rate x10-6 (mm3/Nm) | CoF (µ) | Wear rate x10-6 (mm3/Nm)
S1 | 834.25 ±72.42 | 0.288 | 8.65 | 0.385 | 30.47
S2 | 843.82 ±71.49 | 0.448 | 11.81 | 0.453 | 24.79
S3 | 785.38 ±61.27 | 0.517 | 6.98 | 0.462 | 39.39
S4 | 623.69 ±28.17 | 0.521 | 11.88 | 0.510 | 34.40
S5 | 786.33 ±87.87 | 0.434 | 12.71 | 0.476 | 39.09
S& | 676.19 ±46.27 | 0.430 | 7.54 | 0.480 | 39.27
Table 3
Felix-Martinez et al., 2023