Table 3 Experimental design matrix & observed responses - mechanical properties

	Run
	Factor X1
(Softwood)
	Factor X2
(Rayon)
	Tensile modulus 
(GPa) 
	Tensile strength (MPa)
	Tensile strain at max. stress (%)
	Flexural modulus 
(GPa) 
	Flexural strength (MPa)
	Izod impact strength 
(kJ/m2)
	Absorbed energy in impact (J)

	1
	0
	0
	1.55±0.03
	27.6±0.1
	10.4±0.1
	1.46±0.02
	42.3±0.4
	2.4±0.1
	1.2±0.2

	2
	0
	10
	2.02±0.13
	38.4±4.4
	9.1±0.4
	2.29±0.04
	61.0±0.5
	3.8±0.2
	2.0±0.5

	3
	0
	20
	3.08±0.04
	50.1±0.9
	8.2±0.1
	3.02±0.05
	79.4±0.6
	6.8±0.4
	3.2±0.7

	4
	0
	30
	4.15±0.07
	65.8±1.0
	7.2±0.5
	4.02±0.08
	102.2±0.8
	11.7±0.4
	5.1±0.6

	5
	0
	40
	4.85±0.12
	72.0±1.0
	5.0±0.2
	4.46±0.10
	113.8±1.6
	14.2±0.4
	6.8±0.6

	6
	10
	0
	2.20±0.05
	29.4±0.3
	5.3±0.1
	2.07±0.05
	49.6±0.7
	2.5±0.2
	1.4±0.5

	7
	10
	10
	3.10±0.04
	40.9±0.7
	7.0±0.4
	2.89±0.03
	69.8±0.6
	5.1±0.2
	2.6±0.5

	8
	10
	20
	3.98±0.08
	54.4±0.9
	6.8±0.8
	3.77±0.05
	90.7±0.6
	9.3±0.5
	3.7±0.5

	9
	10
	30
	4.82±0.09
	66.1±1.1
	5.6±0.6
	4.63±0.11
	111.1±1.0
	12.4±0.6
	5.5±0.9

	10
	10
	40
	5.62±0.16
	64.5±5.0
	2.6±0.6
	5.07±0.07
	116.0±2.2
	11.0±0.8
	7.0±1.0

	11
	20
	0
	2.96±0.04
	32.5±0.1
	3.3±0.1
	2.79±0.11
	57.2±1.2
	2.5±0.2
	1.9±0.4

	12
	20
	10
	3.89±0.08
	45.1±0.6
	5.5±0.4
	3.79±0.05
	82.4±0.9
	4.9±0.3
	2.8±0.2

	13
	20
	20
	4.89±0.15
	59.9±0.8
	5.3±0.4
	4.82±0.04
	105.6±0.7
	9.1±0.4
	3.7±0.5

	14
	20
	30
	5.72±0.09
	67.2±2.0
	3.5±0.5
	5.58±0.10
	122.2±1.1
	10.8±0.9
	6.2±1.2

	15
	20
	40
	6.24±0.27
	62.1±5.1
	2.1±0.4
	5.63±0.23
	114.3±5.2
	10.6±1.2
	7.9±0.9

	16
	30
	0
	3.82±0.05
	37.7±0.2
	2.7±0.1
	3.60±0.03
	63.5±0.5
	2.5±0.1
	2.0±0.2

	17
	30
	10
	4.98±0.10
	51.4±0.4
	3.8±0.1
	4.97±0.04
	94.9±0.5
	4.8±0.4
	2.9±0.9

	18
	30
	20
	5.91±0.12
	62.8±0.8
	3.7±0.1
	5.79±0.05
	115.8±0.8
	8.1±0.5
	4.2±0.6

	19
	30
	30
	6.42±0.21
	61.4±1.9
	2.2±0.3
	6.13±0.21
	117.2±5.7
	9.3±1.0
	6.5±1.3

	20
	30
	40
	7.87±0.25
	63.3±1.6
	1.4±0.1
	6.92±0.25
	109.6±6.8
	8.2±1.4
	6.1±1.5

	21
	40
	0
	4.77±0.06
	39.2±0.2
	2.0±0.1
	4.56±0.05
	65.2±0.6
	2.6±0.1
	1.7±0.1

	22
	40
	10
	5.63±0.06
	52.4±0.8
	2.8±0.1
	5.70±0.07
	98.1±1.0
	4.8±0.2
	2.6±0.5

	23
	40
	20
	6.66±0.14
	61.8±1.5
	2.6±0.3
	6.63±0.28
	110.3±6.0
	6.3±0.8
	4.3±1.4

	24
	40
	30
	7.97±0.21
	60.0±4.1
	1.4±0.2
	7.28±0.10
	110.0±3.4
	7.4±1.1
	5.3±1.2

	25
	40
	40
	8.13±0.30
	38.3±3.1
	0.6±0.1
	7.76±0.74
	77.2±9.4
	2.4±1.1
	3.9±1.0


X1 – “Weho 500” softwood flour (wt%) 
X2 - “short man-made cellulose “Rayon Cordenka” fibres (wt%)
