Table 1 DESs composed of different HBD and HBA of different anions and cations.

| DESs | HBD | HBA | Molar Ratio | Viscosity (Pa. s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA/ChCl |  |  | 9：1 | 0.0658 |
| H2O/ChCl |  |  | 9：1 | 0.0042 |
| EG/ChCl |  |  | 1：1 | 0.0150 |
| Ur/ChCl |  |  | 2：1 | 149.6327 |
| LA/ChBr |  |  | 9：1 | 0.1043 |
| LA/Ch-La |  |  | 9：1 | 0.2861 |
| LA/Ch-Ca |  |  | 9：1 | 0.2902 |
| LA/NH4Cl |  |  | 9：1 | 0.1286 |
| LA/ZnCl2 |  |  | 9：1 | 0.1147 |
| LA/DTAC |  |  | 9：1 | 0.0830 |

Table 2 Element concentration and relative carbon composition from C (1s) peak analyses determined by XPS method in surface layer of cellulose samples treated by different solvent systems.

| Samples | Binding Energy (eV) | 284.0 | 285.6 | 287.0 | 288.2 | DS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Carbon groups concentration (at. %) |  |  |  |  |
|  |  | C-C | C-O | O-C-O | O-C=O |  |
| Cellulose |  | 27.63 | 47.26 | 25.11 | / | / |
| EG/ChCl |  | 29.35 | 48.24 | 22.41 | / | / |
| Ur/ChCl |  | 35.86 | 42.08 | 22.10 | / | / |
| LA |  | 25.19 | 43.79 | 26.60 | 4.42 | 0.25 |
| H2O/ChCl |  | 15.87 | 72.22 | 11.91 | / | / |
| LA/ChCl |  | 25.13 | 40.01 | 25.90 | 8.96 | 0.55 |
| LA/ZnCl2 |  | 28.42 | 39.50 | 20.54 | 11.55 | 0.73 |
| LA/NH4Cl |  | 30.17 | 37.28 | 24.83 | 7.72 | 0.52 |
| LA/DTAC |  | 23.68 | 42.74 | 22.33 | 11.25 | 0.66 |
| LA/ChBr |  | 21.60 | 39.57 | 29.98 | 8.85 | 0.56 |
| LA/Ch-La |  | 22.43 | 55.15 | 22.42 | / | / |
| LA/Ch-Ca |  | 19.29 | 61.02 | 19.69 | / | / |

Table 3 The hydrogen bond acidity (α), hydrogen bond alkalinity (β) and dipolarity/polarizability (π*) value of different DESs.

| Samples | α | π* | β |
| --- | --- | --- | --- |
| LA | 2.155 | 1.020 | / |
| LA/ChCl | 2.135 | 1.075 | 0.606 |
| LA/NH4Cl | 2.263 | 1.057 | 0.642 |
| LA/ZnCl2 | 2.141 | 1.111 | 0.609 |
| LA/DTAC | 2.209 | 0.983 | 0.705 |
| Ur/ChCl | / | 1.183 | 0.416 |
| H2O/ChCl | / | 1.111 | / |
| EG/ChCl | / | 1.422 | 0.360 |
| LA/ChBr | 2.107 | 1.129 | 0.522 |
| LA/Ch-La | 1.892 | 1.166 | 0.352 |
| LA/Ch-Ca | 1.849 | 1.093 | 0.403 |